# تأثیر محیط رهایش بر سینتیک رهایش رزمارینیک اسید از نانوالیاف سلولز استات

# الهام وطن‌خواه1

# 1دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی فناوری‌های نوین، گروه سامانه‌های زیستی

٭e_vatankhah@sbu.ac.ir

چکیده

رزمارینیک اسید (RA) دارویی با منشأ گیاهی است و دارای خواص زیستی متعدد از جمله خواص ضدویروسی، ضدباکتریایی، ضدالتهابی، آنتی‌متاستاتیک و آنتی‌اکسیدانی است. اما حساسیت آن به شرایط محیطی و تخریب در برابر نور و اکسیژن، استفاده مستقیم از آن را محدود می‌کند. در مطالعه حاضر، برای رفع این مشکل و به منظور استفاده از این دارو در پچ‌های ترانس‌درمال یا پانسمان‌های زخم، با استفاده از فرایند الکتروریسی، رزمارینیک اسید در نانوالیاف سلولزاستات (CA) بارگذاری گردید. مورفولوژی الیاف به کمک تصاویر میکروسکوپ الکترونی بررسی شد و موفقیت بارگذاری دارو در نانوالیاف با استفاده از طیف‌سنجی مادن قرمز و کالریمتری روبشی تفاضلی مورد تأیید قرار گرفت. پس از اندازه‌گیری میزان بهره‌وری بارگذاری دارو، به منظور مطالعه پروفایل و سینتیک رهایش دارو طی مدت زمان 64 ساعت، از دو محیط رهایش شامل محلول بافر نمکی فسفات (PBS) با 4/7=pH و محلول محلول بافر سدیم استات (NAS) با 5/5=pH استفاده شد که نتایج بیانگر سرعت بیشتر رهایش در محلول NAS بود. در نهایت به کمک اندازه‌گیری تورم و افت وزن نمونه‌ها در این دو محیط طی 24 ساعت، مکانیسم کنترل‌کننده سرعت رهایش تعیین شد.

کلید واژگان: نانوالیاف سلولز استات، رزمارینیک اسید، الکتروریسی، رهایش دارو، سینتیک رهایش.

1- مقدمه

رزمارینیک اسید یک ترکیب پلی‏فنولی با خواص زیستی متعدد است که در گونه‏های مختلف خانواده نعناعیان همچون رزماری، نعناع زینتی، فرنجمشک و در گیاهان مورد استفاده در پزشکی سنتی چین وجود دارد. رزمارینیک ‌اسید به‏عنوان داروی ضد التهاب غیر استروئیدی و داروی سیستم اعصاب محیطی در بانک انستیتو بیوانفورماتیک اروپا نیز به ‏ثبت رسیده است. وزن مولکولی رزمارینیک ‌اسید g/mol 31/360 است و بر طبق تعریف انحلال در دارونامه ایالات متحده آمریکا، دارای قابلیت انحلال کم در آب می‏باشد. یکی از مشکلات در تجویز داروهای غیر قابل انحلال یا دارای انحلال محدود در آب فراهمی زیستی پائین این داروها می‏باشد و بنابراین بهبود حلالیت یا نرخ انحلال این داروها از طریق طراحی و توسعه مواد، فناوری‏ها و فرایندهای جدید، زمینه‏های تحقیقاتی متعدد در علم داروسازی به‏شمار می‏رود. استفاده از نانوتکنولوژی جهت کاهش سایز و تولید نانو/میکروساختار با هدف افزایش سطح مخصوص دارو‏ و یا تغییر ساختار بلورینگی دارو و نیز استفاده از روش‏های تولید محلول جامد و یا دیسپرس جامد از جمله استراتژی‏های پرکاربرد جهت بهبود انحلال‏پذیری داروها می‏باشد [1]. ترکیب فرایندهای محلول/ دیسپرس جامد با نانوتکنولوژی از جمله روش‏های مورد توجه جهت بارگذاری چنین داروهایی می‏باشد. از جمله این روش‏ها می‏توان به روش‏های الکتروهیدرودینامیکی همچون الکتروریسی اشاره کرد [1]. ساده‏ترین و پرکاربردترین روش جهت بارگذاری دارو در فرایند الکتروریسی، مخلوط کردن دارو و یا بیومولکول‏ها در محلول پلیمری می‏باشد. در این روش که در این مطالعه نیز استفاده می‌شود، عامل دارویی در محلول پلیمری حل و یا دیسپرس می‏گردد [2]. با توجه به مزایای ذکر شده برای فرایند الکتروریسی جهت بارگذاری RA در نانو الیاف، امکان بارگذاری رزمارینیک ‌اسید در الیاف سلولز‌ استات با استفاده از روش الکتروریسی در این پژوهش مورد توجه قرار می‏گیرد و پروفایل و سینتیک رهایش RA از نانوالیاف در دو محیط PBS و NAS که دارای pH متفاوت هستند مورد مقایسه قرار می‌گیرند. لازم به ذکر است که حساسیت RA به نور و خورشید و تخریب آن، از جمله معایب این ماده است که استفاده مستقیم از آن را به مخاطره می‌اندازد [5-3] و استفاده از حامل نانولیفی می‌تواند مانع از تخریب RA شود.

2- بخش تجربی

محلول CA با غلظت %12 (وزنی/حجمی) در سامانه حلال دوجزئی استون و دی‌متیل‌استامید با نسبت حجمی 2 به 1 تهیه شد. محلول حاوی دارو نیز با افزودن RA با نسبت وزنی %5 نسبت به وزن پلیمر تهیه شد. عمل الکتروریسی با استفاده از ولتاژ kV 20 و نرخ تغذیه µL/h 250 انجام شد و فاصله نازل تا جمع‌کننده cm 12 تنظیم گردید.

برای بررسی مورفولوژی الیاف و تعیین قطر الیاف، تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از نمونه‌ها تهیه شد. پس از تعین میزان بهره‌وری بارگذاری دارو در نانوالیاف، رهایش RA از نانوالیاف CA به ترتیب زیر بررسی شد. حدود mg 5 از نانوالیاف در mL 2 از محلول PBS یا NAS غوطه‌ور گردیدند و در انکوباتور شیکر دار (با سرعت rpm 50) در دمای C ° 37 قرار گرفتند. در بازه‌های زمانی مشخص، محلول بافر هر لوله تخلیه و محلول بافر جدید به لوله اضافه گردید. مقدار جذب محلول خارج شده توسط دستگاه اسپکتروفتومتر، در طول موج nm 365 خوانش شد و با استفاده از منحنی استاندارد تهیه شده برای غلظت‌های µg/mL 250-4 RA در محلول بافر PBS یا NAS، میزان RA در هر نمونه محاسبه گردید. برای ترسیم پروفایل رهایش دارو، درصد تجمعی داروی رها شده از هر نمونه از رابطه (1) محاسبه گردید.

| (1) |  |
| --- | --- |

که Mt مقدار داروی رهایش یافته از نانوالیاف در زمان t و M∞ مقدار واقعی داروی بارگذاری شده در نانوالیاف می‌باشد. مکانیسم رهایش دارو با استفاده از رابطه ریتگر- پپاس (رابطه 2) تعیین گردید [6]. در این رابطه Mt/M∞ کسر داروی رهایش یافته در زمان t، K ثابت سینتیک و n معرف مکانیسم رهایش می‌باشد. K بستگی به مشخصات فیزیکی سامانه ماتریکس/ دارو دارد و توان n در رابطه با پدیده نفوذ می‌باشد [7]. این رابطه باید تنها بر %60 ابتدایی از کسر داروی رها شده اعمال گردد [8].

| (2) |  |
| --- | --- |

برای ارزیابی میزان افت وزن نمونه‌ها، صفحات نانولیفی با ابعاد مشخص تهیه شد و به مدت h 24 در دمای C ° 37 محلول PBS یا NAS غوطه‌ور گردیدند. به ‎منظور محاسبه میزان افت وزن نمونه‌‎ها‎، مطابق رابطه 3، جرم نمونه‎ها پیش از غوطه‎ور سازی (W0)، پس از خشک کردن نمونه‎ها با کاغذ صافی (W) و پس از خشک شدن کامل آن‎ها در آون تحت خلأ (Wd) مورد اندازه‎گیری قرار گرفت [9]. این آزمایش برای 3 نمونه از هر یک از نانوالیاف فاقد و حاوی دارو تکرار شد.

| (3) |  |
| --- | --- |

در این پژوهش، تجزیه و تحلیل آماری نتایج بدست آمده با استفاده از روش‎های تحلیل واریانس یک طرفه ANOVA در ترکیب با آزمون توکی جهت مقایسه چندگانه نمونه‎ها در سطح اطمینان % 95 و به‎کمک نرم‎افزار S-PLUS انجام گردید.

3- نتايج و بحث

همانطور که شکل 1 نشان می‌دهد، نانوالیاف تولیدی یکنواخت و فاقد هرگونه بید و عیب و دارای آرایش لیفی تصادفی می‌باشند. همچنین بدلیل عدم تجمع توده‌ای دارو بر سطح الیاف حاوی دارو، می‌توان انتظار داشت که RA درون الیاف بارگذاری شده است. میانگین قطر نانوالیاف CAدر جدول 1گزارش شده است.

شکل 1. تصاویر میکروسکوپ الکترونی نانوالیاف.

میزان بهره‌وری بارگذاری RA در نانوالیاف در جدول 1 ارائه شده است و پروفایل رهایش RA از نانوالیاف CA بر حسب زمان در شکل 2 (الف) نشان داده شده است. رهایش انفجاری اولیه پس از یک ساعت در محلول‌های بافر PBS و NAS به‌ترتیب 11% و %15 بدست آمد که این مقدار اندک بدلیل بدلیل عدم تجمع توده‌ای دارو بر روی سطح الیاف و در مقابل، پراکندگی و توزیع همگن دارو در الیاف است. پس از گذشت h 64، درصد تجمعی داروی رهایش یافته از از نانوالیاف در محلول‌های بافر PBS و NAS به‌ترتیب % 2 ± 53 و % 1 ± 80 می‌باشد.

جدول 1. قطر نانوالیاف، میزان بهره‌وری بارگذاری دارو، پارامترهای پپاس و مکانیسم‌های رهایش.

| نمونه | قطر الیاف (nm) | میزان بهره‌وری بارگذاری دارو (%) | پارامترهای پپاس |  |  |  |  |  | مکانیسم رهایش |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | K |  | n |  | R2 |  |  |  |
|  |  |  | PBS | NAS | PBS | NAS | PBS | NAS | PBS | NAS |
| CA | 69±326 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CA/RA | 95±314 | 12±89 | 13 | 15 | 37/0 | 44/0 | 997/0 | 999/0 | نفوذ فیک | نفوذ فیک |

پارامترهای سیتیک رهایش محاسبه شده در جدول 1 ارائه شده‌اند. مقادیر بزرگ ضریب همبستگی، قابل قبول بودن مدل ریتگر- پپاس برای تشریح مکانیسم رهایش RA از نانوالیاف را تأیید می‌نماید. مقادیر 45/0 ≥ n بدست آمده بیانگر آنست که رهایش RA از نانوالیاف CA، از مکانیسم نفوذ فیک پیروی می‌کند. مقادیر بزرگ‌تر K در محلول NAS بیانگر سرعت رهایش بالاتر در این محلول است. برای بررسی دلیل این امر، مقادیر افت وزن نمونه‌ها در هر دو محلول بافر اندازه‌گیری شد که در شکل 2 (ب) نشان داده است. همانطور که مشاهده می‌شود نمونه‌ها در محلول PBS افت وزن کمتری دارند. افت وزن کمتر نمونه‌ها در محلول PBS که ناشی از سرعت تخریب کمتر نمونه‌ها در این محلول می‌باشد را می‌توان به عنوان مکانیسم کنترل‌کننده سرعت رهایش در نظر گرفت [10].

شکل 2. (الف) پروفیل رهایش دارو و (ب) افت وزن (* نشانگر اختلاف معنادار در 05/0P<).

4- نتيجه‌گيری

رزمارینیک اسید، یک داروی ضد التهابی غیر استیروئیدی با منشأ گیاهی با استفاده از فرایند الکتروریسی در نانوالیاف سلولز استات بارگذاری شد و نانوالیاف با ساختاری یکنواخت تولید شدند. RA در سطح مولکولی با ماتریکس پلیمری برهمکنش داشته و در حالت آمورف در بستر پلیمری توزیع گردید که سبب بهره‌وری بارگذاری بالا، رهایش انفجاری اولیه کم و رهایش پایدار RA طی یک بازه زمانی h 64 گردید. همچنین، بدلیل انحلال بیشتر سلولز استات در محلول NAS در مقایسه با PBS، رهایش RA در این محلول بافر با سرعت بیشتری صورت گرفت.

مراجع

[1] Yu, D.-G., Williams, G. R., Wang, X., Yang, J.-H., Li, X.-Y., Qian, W., & Li, Y. (2011). Polymer-based nanoparticulate solid dispersions prepared by a modified electrospraying process. Journal of Biomedical Science and Engineering, 4, 741-749.

[2] Zamani, M., Prabhakaran, M. P., & Ramakrishna, S. (2013). Advances in drug delivery via electrospun and electrosprayed nanomaterials. International Journal of Nanomedicine, 8, 2997-3017.

[3] da Silva, S. B., Amorim, M., Fonte, P., Madureira, R., Ferreira, D., Pintado, M., & Sarmento, B. (2015). Natural extracts into chitosan nanocarriers for rosmarinic acid drug delivery.  Pharmaceutical biology, 53, 642-652.

[4] da Silva, S. B., Ferreira, D., Pintado, M., & Sarmento, B. (2016). Chitosan-based nanoparticles for rosmarinic acid ocular delivery—In vitro tests. International journal of biological macromolecules, 84, 112-120.

[5] Casanova, F., Estevinho, B. N., and Santos, L. (2016). Preliminary studies of rosmarinic acid microencapsulation with chitosan and modified chitosan for topical delivery. Powder Technology, 297,44-49.

[6] Zhang, Y., Huo, M., Zhou, J., Zou, A., Li, W., Yao, C., & Xie, S. (2010). DDSolver: an add-in program for modeling and comparison of drug dissolution profiles. The AAPS Journal, 12, 263-271.

[7] Serra, L., Doménech, J. & Peppas, N. A. (2006). Drug transport mechanisms and release kinetics from molecularly designed poly (acrylic acid-g-ethylene glycol) hydrogels. Biomaterials, 27, 5440-5451.

[8] Ritger, P. L., & Peppas, N. A. (1987). A simple equation for description of solute release I. Fickian and non-fickian release from non-swellable devices in the form of slabs, spheres, cylinders or discs. Journal of Controlled Release, 5, 23-36.

[9] Vatankhah, E. (2018). Rosmarinic acid‐loaded electrospun nanofibers: In vitro release kinetic study and bioactivity assessment. Engineering in Life Sciences, 18, 732-742.

[10] Fredenberg, S., Wahlgren, M., Reslow, M. & Axelsson, A. (2011). The mechanisms of drug release in poly (lactic-co-glycolic acid)-based drug delivery systems—a review. International Journal of Pharmaceutics, 415, 34-52.