بهکارگیری نانوذرهی نقاط نیتروژن کربنی فلوئورسانس کننده  در تهیه نانوکامپوزیت رزین اپوکسی

فاطمه صالح تبار شهاب الدینی1، موسی قائمی*2، سید محسن محسنی بزرگی3

# 1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران، دانشکده شیمی، بابلسر، ایران

# 2 استاد، دانشگاه مازندران، دانشکده شیمی، بابلسر، ایران

3 استاد، دانشگاه امیرکبیر، دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، تهران، ایران

# ٭ نویسنده مسئول: ghaemy@umz.ac.ir

چکیده

نقاط نیتروژن کربنی (NCDs) نسل جدیدی از نانوموادکربنی با اندازهی کمتر از 10 نانومتر میباشند. این نانوذرات حاوی تعداد زیادی گروه کربوکسلیک اسید بر روی سطح خود میباشند و حلالیت بسیار خوبی از خود در آب نشان میدهند، بنابراین میتوانند توسط گونه های آلی مختلف عامل دار شوند. عامل دار نمودن سطح نقاطنیتروژنکربنی به آنها کمک میکند تا به عنوان عامل پخت و تقویتکنندهی رزین اپوکسی به کار برده شوند. در مطالعه حاضر، نقاطنیتروژنکربنی فلوئورسانس کننده را از یک پلیمر طبیعی Gum Tragacanth (GT) بهعنوان منبع کربنی و تری اتیلن تترا آمین بهعنوان منبع نیتروژنی سنتز کردیم. نقاطنیتروژنکربنی تهیه شده برای تهیهی نانوکامپوزیت، اندازهگیری شدند و در رزین اپوکسی مورد استفاده قرارگرفتند. خصوصیات مورفولوژی، حرارتی و فلوئورسانس نقاطنیتروژنکربنی تهیه شده و نمونههای نانوکامپوزیت مورد بررسی قرار گرفته شد. نتایج نشان داد که نقاطنیتروژنکربنی فلوئورسانسکننده موجب پخت رزین اپوکسی در یک دمای متوسط میشود و خصوصیات حرارتی نانوکامپوزیت را بهبود میبخشد.

کلید واژگان: نقاط کربنی فلوئورسانس کننده، رزین اپوکسی، عامل پخت، نانوکامپوزیت.

Incorporation of fluorescent nitrogen carbon dots in preparation epoxy resin nanocomposite

Abstract

Nitrogen carbon dots (NCDs) are a new class of carbon nanomaterials with the size lower than 10 nm. These Nanoparticles contains many carboxylic acid at their surface and show excellent solubility in water, thus they can be functionalized by various organic species. Tunable surface functionalization of the NCDs serves them to be used as a curing and reinforcing agent for epoxy resin. In the present study, we have synthesized fluorescent NCDs from a natural polymer Gum Tragacanth (GT) as carbon source and triethylene tetramine (TETA) as nitrogen source. The prepared NCDs were characterized and used in epoxy resin for preparation of nanocomposite. The morphology, thermal, and fluorescent properties of the prepared NCDs and nanocomposite samples were investigated. The results showed that the fluorescent NCDs cure epoxy resin at a moderate temperature and improve thermal properties of the nanocomposite.

Keywords: fluorescent nitrogen carbon dots, epoxy resin, curing agent, nanocomposite.

1- مقدمه

نانوذرات نقاطنیتروژن کربنی یا نیتروژنکربن دات ها عضو جدیدی از موادکربنی فلوئورسانسکننده، دارای هندسهی کروی با اندازهی کمتر از10 نانومتر هستند، که توسط زو و همکارانش در سال 2004 به طور تصادفی درطی خالصسازی نانولولههای کربنی تکدیواره کشف شدهاند [1].

یکی از چالش هایی که در صورت استفاده از نانوذرات برای پخت رزینهای اپوکسی وجود دارد، توزیع مناسب آنها در زمینه میباشد. عامل دار کردن نانوذرات روشی بهینه برای بهبود توزیع یکسان آنها میباشد [2]. به منظور کنترل رفتار رزین اپوکسی و بهبود خواص لازم در مهندسی مواد مانند بهبود خواص مکانیکی مثل خواص کششی، خواص شیمیایی مثل مقاومت در برابر خوردگی، مقاومت در برابر اعمال نیروهایی اعم از کشیدن، فشردن، خم کردن، مقاومت حرارتی و....، انواع نانوتقویت کنندهها و مواد افزودنی از قبیل نانوذرات آهن، نانورشته های کربنی، نانولوله های کربنی، گرافن، سیلیکا، اکسید روی و آلومینا، نانوذرات رس و نانوذرهی نقاطنیتروژنکربنی استفاده شده است. درمیان تقویتکننده های نانویی مختلف برای بهبود کارایی نانوکامپوزیت اپوکسی، نانوموادکربنی (نقاطنیتروژنکربنی) به دلیل خواص فیزیکی منحصر به فرد جذابتر هستند. نانوکامپوزیت ها بسیار جهت یافته از  طریق لایه لایه شدن مونومر و ورقه ورقه شدن توده ی ذرات در زمینه ی پلیمر تشکیل میشوند [3].

بررسی مقالههای گوناگون نشان داده که نقاط کربنی برای تهیهی پوششهای کامپوزیتی که عملکرد ضدخوردگی دارند، به کار میروند. رن وهمکارانش در سال 2018 نقاط کربنی را به وسیله آب میوه ی موز سنتز کردند و از مخلوط رزین و نقاط کربنی نانوکامپوزیت تهیه کردند، واز آن برای جلوگیری از خوردگی پوشش نانوکامپوزیتی استفاده کردند [4].

در این پژوهش، نقاطنیتروژنکربنی فلوئورسانس کننده را از پلیمر طبیعی کتیرا Gum Tragacanth (GT) بهعنوان منبع کربنی جایگزین مناسبی برای سنتز نقاط کربنی از موادی با هزینهی بالا و تری اتیلن تترا آمین بهعنوان منبع نیتروژنی سنتز کردیم. نقاطنیتروژنکربنی تهیه شده برای تهیهی نانوکامپوزیت، اندازهگیری شدند و در رزین اپوکسی مورد استفاده قرارگرفتند. خصوصیات مورفولوژی، حرارتی و فلوئورسانس نقاطنیتروژنکربنی تهیه شده و نمونههای نانوکامپوزیت مورد بررسی قرار گرفته شد. نتایج نشان داده است که نقاطنیتروژنکربنی فلوئورسانسکننده موجب پخت رزین اپوکسی در یک دمای متوسط میشود و خصوصیات حرارتی نانوکامپوزیت را بهبود میبخشد.

2- بخش تجربی

سنتزNCDs

ابتدا کتیرا در آب دیونیزه به مدت 3 ساعت حل میشود تا محلول همگن به دست آید. سپس طبق موازنه ی استکیومتری تری اتیلن تترا آمین (052/0 میلی مول حاصل از تیترانت محلول آبی کتیرا با سود 01/0 مولار) به محلول همگن فوق اضافه میشود و به مدت 30 دقیقه توسط همزن مغناطیسی هم زده میشود. محلول همگن به اتوکلاو 100 میلیلیتر منتقل میشود ودر داخل آون خلا در دمای 180درجه سانتی گراد قرار داده میشود. پس از خشک شدن محلول نقاط نیتروژن کربنی (NCDs)، رسوب NCDs حاصل شود.

پخت رزین اپوکسی وتهیه ی نانوکامپوزیت اپوکسی

عامل پخت رزین اپوکسی در آزمایش مورد نظر مقدار های مختلف (5%، 10%و 20% وزنی) NCDs سنتزی میباشد که هرکدام به صورت جداگانه به رزین اپوکسی اضافه میشود و به مدت 30 دقیقه توسط همزن مکانیکی در دمای اتاق هم زده میشود. سرانجام مخلوط به صورت یکنواخت بر روی صفحه ی پلی اتیلنی پوشش داده میشود و در داخل آون خلا در دمای 65 درجه سانتیگراد حرارت داده می شود تا فیلم حاصل شود. عامل پخت دیگری به نام تری اتیلن تترا آمین مطابق روش قبلی به رزین اپوکسی اضافه میشود، پخت رزین اپوکسی انجام می شود و در نهایت فیلم (Resin + TETA) حاصل میشود. فیلم های نهایی برای اندازه گیری های دیگر آماده میشوند.

3- نتايج و بحث

ارزیابی پایداری حرارتی

جهت بررسی پایداری حرارتی مادهی اولیه GT،  NCDs سنتزی، Nanocomposite اپوکسی و فیلم (Resin+TETA) آزمون TGA ازنمونه ها بعمل آمده است. نتایج آزمون مطابق شکل 1 به نمایش گذاشته شده است.

منحنی TGA  نمونهی پلیمری کتیرا در سه ناحیه ی 120-50  درجه سانتی گراد مربوط به خروج آب سطحی موجود بر روی پلیمر GT، دمای 300-230 و 500-400 درجه سانتی گراد احتمالا مربوط به تخریب بخش آلی ساختار ناهمگن و پرشاخه کتیرا میباشد و دارای پایداری حرارتی 5% است. منحنی TGA نقاط نیتروژن کربنی سنتزی، در دمای 260-165 درجه سانتی گراد کاهش وزن مربوط به تخریب گروه های عاملی COOH، C-N و هیدروکسیل موجود درساختار نمونه ی سنتزی میباشد و دارای پایداری حرارتی 10% است. درمنحنی TGA فیلم Resin+TETA کاهش وزنی در دمای 430-350 درجه سانتی گراد مربوط به تخریب اسکلت کربنی ساختار رزین اپوکسی پخته شده توسط تری اتیلن تترا آمین میباشد، پایداری حرارتی فیلم مورد نظر 20% است. در منحنی TGA نانوکامپوزیت اپوکسی تهیه شده به وسیله 20% وزنی از نانوذره در دمای 450-350 درجه سانتی گراد مربوط به تخریب گروه های عاملی COOH، C-N و O-C موجود در ساختار نانوکامپوزیت اپوکسی میباشد و دارای پایداری حرارتی 35% می باشد. به طور کلی از TGA شکل 1 میتوان نتیجه گرفت که نمونه ی نانوکامپوزیت 20% نسبت به نانوکامپوزیت های 5% و 10% پایداری حرارتی بیشتری دارد همچنین نسبت به نمونه ی سنتزی و پلیمر کتیرا،  پایداری حرارتی بیشتری نشان میدهد. پس نانوذره ی سنتز شده نسبت به هاردنر تری اتیلن تترا آمین بهتر موجب افزایش و بهبود پایداری حرارتی رزین اپوکسی میشود. ازطرفی، هنگامی که نانوذره وارد ساختار رزین اپوکسی میشود نسبت به نانوذرهی خالص پایداری حرارتی بیشتری نشان میدهد.

بررسی خواص فلوئورسانس کنندگی

طیف فلوئورسانس نقاط نیتروژن کربنی سنتز شده و نانوکامپوزیت اپوکسی تهیه شده در شکل 2 به نمایش گذاشته شده است.

مطابق شکل 2 (الف) با طول موج تهییج 333 نانومتر بیشترین شدت نشر(2900)  مربوط به محلول نقاط نیتروژن کربنی با غلظت ppm250 در طول موج 475 نانومتر میباشد. باتوجه به شکل 5 (ب) با طول موج تهییج 360 نانومتر بیشترین شدت نشر(9000) مربوط به نانوکامپوزیت 20% در طول موج 475 نانومتر میباشد. از آنجا که بیشترین شدت نشر نقاط نیتروژن کربنی و نانوکامپوزیت اپوکسی در یک طول موج (475 نانومتر) نشان داده شده است، همین میتواند پخت رزین اپوکسی یا تهیهی نانوکامپوزیت اپوکسی توسط نقاط نیتروژن کربنی را تایید میکند. به طور کلی با افزایش غلظت نقاط نیتروژن کربنی شدت نشر هم در محلول خالص نقاط نیتروژن کربنی و هم در نانوکامپوزیت اپوکسی افزایش مییابد. با شبکه ای شدن و تشکیل پیوند بین نانوذره و رزین اپوکسی شدت نشر در نانوکامپوزیت نسبت به نانوذرهی خالص بیشتر است . لازم به ذکر است با توجه به اینکه فیلم حاصل از (Resin+TETA) هیچ گونه نشری در طول موج تهییج نشان نمیدهد بنابراین نقاط نیتروژن کربنی نسبت به هاردنر تری اتیلن تترا آمین برتری دارند. باتوجه به اینکه درساختار نقاط نیتروژن کربنی سنتزی هترو اتم متصل به بند دوگانه گروه های C=O  و C=C است  همین میتواند دلیلی برای فلوئورسانس نمونهی سنتزی باشد.

ارائه شکل‌ها

شكل 1. نتایج آزمون TGA مربوط به GT، NCDs،  فیلم (Resin+TET ) و  Nanocompositeهای5%، 10% و 20% اپوکسی

الف)                                                                                ب)

شکل 2: طیف فلوئورسانس (الف) NCDs (ب) Nanocomposite های 5%، 10%، 20% اپوکسی

4- نتيجه‌گيری

در این پژوهش نانوذرات نقاطنیتروژنکربنی فلوئورسانس کننده از پلیمر طبیعی کتیرا Gum Tragacanth (GT) و عامل اصلاح سطح نیتروژن دار تری اتیلن تترا آمین سنتز شده است. آزمون های مشخصه یابی نشان داد که نانوذرات به صورت موفقیت آمیز سنتز شده و برای پخت رزین اپوکسی به کار برده شده است از آنجا که فیلم حاصل از نانوکامپوزیت حاوی نانوذرات نسبت ب فیلم حاصل از یک عامل پخت آلیفاتیک  تری اتیلن تترا آمین خواص حرارتی و فلوئورسانسی بهتری نشان میدهد،  بنابراین نانوذره ی سنتز شده به عنوان عامل پخت میتواند عمل کند.

مراجع

مراجع اشاره‌ شده در متن بايد توسط شماره‌ در داخل کروشه نشان داده شوند. ترتيب قرار گرفتن مقالات در بخش مراجع همانند ترتيب ارجاع به آنها در متن مقاله می‌باشد. نحوه نوشتن عنوان مراجع به‌ترتيب زير پیشنهاد میشود:

[1] Xu, X., Ray, R., Gu, Y., Ploehn, H. J., Gearheart, L., Raker, K., & Scrivens, W. A. (2004). Electrophoretic analysis and purification of fluorescent single-walled carbon nanotube fragments. Journal of the American Chemical Society, 126(40), 12736-12737.

[2] Rafiee, M. A., Rafiee, J., Wang, Z., Song, H., Yu, Z. Z., & Koratkar, N. (2009). Enhanced mechanical properties of nanocomposites at low graphene content. ACS nano, 3(12), 3884-3890.

[3] Liu, S., Chevali, V. S., Xu, Z., Hui, D., & Wang, H. (2018). A review of extending performance of epoxy resins using carbon nanomaterials. Composites Part B: Engineering, 136, 197-214.

[4] Ren, S., Cui, M., Zhao, H., & Wang, L. (2018). Effect of nitrogen-doped carbon dots on the anticorrosion properties of waterborne epoxy coatings. Surface Topography: Metrology and Properties, 6(2), 024003.

Nitrogen Carbon Dots

Zu

Intercalation