# ساخت و بررسی الاستومرپلی یورتانی بر پایه نانو آمیزه آلژینات سدیم- تیا کلیکس [4]آرن به عنوان غشاء برای نمک زدایی از آب های شور به روش اسمز معکوس

# فاطمه موجرلو1، مسلم منصور لکورج2،  مهدی باریکانی 3 و عباس محمدی 4

# 1 ایران، مازندران، بابلسر، دانشکده شیمی

# 2 ایران، مازندران، بابلسر، دانشکده شیمی

# 3ایران، تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی  ایران

4ایران، اصفهان، دانشگاه اصفهان

٭M.Lakouraj@gmail.com

چکیده

در این پروژه 3 فیلم الاستومرهای پلی یورتانی بر پایه زنجیر افزاینده های گلیسرول، آلژینات سدیم و نانو آمیزه آلزینات – تیا کلیکس [4] آرن ساخته شد. اثر حضور آلژینات سدیم و نانو آمیزه بر روی خواص حرارتی، ساختاری و مکانیکی فیلم های پلی یورتان ها  با استفاده از روش های  تست کشش TGA,SEM,XRD,FTIRو DSC مورد بررسی قرار گرفت . نتایج به دست آمده نشان داد الاستومر حاوی نانو آمیزه آبدوستی، پایداری حرارتی و خاصیت ضدرسوبی بیشتری دارد . این الاستومرها به عنوان غشایی برای اسمز معکوس و نمک زدایی از آب شور مورد استفاده قرار گرفت. الاستومر پلی یورتانی بر پایه نانو آمیزه با خاصیت آبدوستی بیشتر درصد بالاتری از نمک را جذب کرد . خاصیت ضد رسوبی نمونه ها با استفاده از روشAFM نمونه ها نشان داد که سطح ناصاف روی غشاء حاوی نانو آمیزه  آن را برای یک غشاء مناسب آماده ساخته است.

کلید واژگان: : پلی یورتان ها، آلژینات سدیم، ترشیو بوتیل تیا کلیکس [4] آرن، نمک زدایی، اسمز معکوس

1- مقدمه

اخیراً ، یکی از مشکلات جدی جوامع بشری تامین آب سالم است که به دلیل افزایش تقاضا و در دسترس نبودن منابع آب به وجود آمده است [1]. تلاش های زیادی برای تهیه آب تصفیه شده از پساب ها و آب دریاها انجام شده است[2]. در چند دهه اخیر اسمز معکوس (RO) و نانو فیلتراسیون غشایی (NF) به دلیل کم هزینه و پیشرفته تر بودن تکنولوژی به تدریج برای بازیابی فاضلاب ها استفاده شده است[3]. غشاء استات سلولز (CA) و  غشاء کامپوزیت فیلم نازک (TFC) دو نوع غشایی هستند که برای RO استفاده می شوند. آبدوستی غشاء یکی از پارامترهای اساسی  بر ای بهبود فشار آب و مقاومت در برابر رسوب غشاء  می باشد[4]. برای بهبود آبدوستی غشاها مطالعاتی در زمینه پلیمریزاسیون پیوند سطح ، پیوند شیمیایی و پیوند تابشی انجام شده است[5]. یکی از این پلیمر های مناسب  پلی یورتان اصلاح شده بر پایه پلیمر های طبیعی است[6]. از جمله این پلیمر های طبیعی پلی ساکاریدهایی مانند آلژینات سدیم  می باشد[7]. آلژینات به دلیل فراوانی، ارزانی، دردسترس بودن، زیست تخریب پذیری و زیست سازگاری بالا و حضور گروه های فعال در ساختار پلیمری در حذف یون ها و آلودگی ها بسیار مورد استفاده قرار می گیرد[8]. لیگاندهای درشت حلقه و تشکیل یکی دیگر از روش های حذف نمک ها، آلودگی ها و یون ها در سالهای اخیر  می باشد. کلیکس آرن ها نمونه ای از ماکروسیکل ها هستند [9]. ساختار سه بعدی خاص کلیکس آرن ها( مهمان- میزبان)و گروه های فعال آنها را برای انتقال یون های آنیونی و کاتیونی با مولکولهای خنثی از محلول های آبی به لایه های آلی مستعد ساخته است. [10]. از آنجایی که آلژینات و درشت مولکول های حلقه ای مثل کلیکس آرن ها هر کدام به تنهایی برای حذف یون های و آلودگی ها استفاده قرار می گیرند، مطالعات نشان می دهد که آمیزه (کامپوزیتی) از هر دوی این مواد می تواند نقش مؤثرتری در حذف یون ها و آلودگی ها ایفا کند.[11]. بنابراین بر آن شدیم تا الاستومری پلی یورتانی بر پایه نانو آمیزه ای از آلژینات – تیاکلیکس[4] آرن را ساخته و به عنوان زنجیر افزاینده وارد ماتریکس پلیمری کرده و از آن به عنوان غشایی برای نمک زدایی استفاده کنیم.

2- بخش تجربی

2-1- سنتز ترشیو بوتیل تیا کلیکس آرن[4] سولفونه: مطابق با روش هایی که قبلا در مقالات ارائه شده سنتز گردید[12].

2-2- آماده سازی  ذرات نانو آلژینات سدیم و سنتز نانو آمیزه آلژینات- تیا کلیکس[4]آرن سولفونه : مطابق با روش ارائه شده در مقاله قبلی ما ساخته شد[13].

2- 3- ساخت الاستومر های پلی یورتانی: در این مقاله ابتدا  مقدار کافی از دی ایزوسیانات و کاپرولاکتون به نسبت 2/1 تحت شرایط خلا، در دمای 90 درجه سانتی گراد به مدت 3 ساعت با هم واکش دادند تا پیش پلیمر منتهی شده به گروه های NCO ساخته شود [14]. برای به دست آوردن الاستومر نهایی پلی یورتان در مرحله بسط زنجیر، پیش پلیمر ها با مقدار مناسبی از زنجیر های افزاینده شامل آلژینات سدیم، گلیسرول و نانو آمیزه آلژینات- تیا کلیکس [4] آرن ( با نسبت برابر از OH/NCO) به مدت 30 دقیقه در دمای 90 درجه مخلوط شدند. سپس مایع ویسکوز به دست آمده در دمای 100 درجه در آون مجهز به خلاء به مدت 24 ساعت جهت پخت قرار گرفت.

3- نتايج و بحث:    3 -1- بررسی های ساختاری

بر اساس آنالیز FTIR مشخص شد علاوه بر  پیک های مربوط به  هریک از مواد اولیه به طور جداگانه، پیک NH ، کربونیل یورتانی نیز دیده می شوند و نیز ناپدید شدن پیک در ناحیه 2270cm-1  نشان از کامل شدن پلیمریزاسیون پلی یورتانی می باشد. حضور پیک های جذبی مربوط به  گروه های کربونیل آلژینات، گروه سولفونه و گروه های استری نانو آمیزه و حضور پیک های تیز علاوه بر دو پیک کم شدت و آمورف پلی یورتانی در XRD  نشان از حضور زنجیر های افزاینده در ساختار پلی یورتان می باشد.

3-2- بررسی های حرارتی

TGA, DSC

آنالیز های حرارتی نشان دادند که پایداری حرارتی و Tg الاستومر حاوی نانو آمیزه به دلیل حضور گروه های سولفونه، 4 حلقه فنولی سخت و ساختار آلژینات سدیم بالاتر از دو نمونه دیگر می باشد.

3-3- بررسی مورفولوژیکی

SEM ,AFM

نتایج به دست آمده از SEM  و برش عرضی نشان داد همه زنجیر های افزاینده در ساختار پلی یورتان قرار گرفته اند. و الاستومر حاوی نانو آمیزه تعداد  بیشتری تخلل با اندازه کوچکترنسبت به سایر الاستومر ها دارد که به دلیل حضور کلیکس آرن و حلقه های فنولی و ساختار آلژ ینات می باشد. نتایج به دست آمده از AFM هم نشان داد که سطح زبر روی الاستومر حاوی نانوآمیزه بیشتر از دو الاستومر دیگر می باشد. میانگین زبری از نسبت مقدار متوسط سطح به مرکز به دست می آید که به وسیله دره های عمیق و قله های تیز نشان داده شده است که تعداد این قله ها در الاستومر حاوی نان آمیزه آن را ضد رسوب  و مناسب به عنوان غشاء معرفی می نماید.

3-4-  سایرمطالعات

3-4-1- بررسی آبدوستی: میزان آبدوستی غشاها با استتفاده از زاویه تماس با سطح انجام گرفت. نتایج نشان داد قطرات آب در الاستومر حاوی نانو آمیزه زاویه کوچکتری با سطح ایجاد میکنند و به دلیل حضور گروه های آلژینات و کلیکس گلدانی شکل آب و گروه های قطبی فراوان آب بیشتری را به خود جذب می کنند.

3-4-2- برای اندازه گیری میزان نمک زدایی از غشا ها از روش اسمز معکوس (RO) در شرایط محیطی یکسان استفاده شد. نتایج نشان داد به ترتیب غشاء حاوی نانو آمیزه، آلژینات سدیم و گلیسرول کارایی بالاتری در نمک زدایی از خود نشان دادند.

ارائه معادلات

|  | F=V/ A.t. ρ (1) SR= (C0 - Cmembrane ). 100/C0 (2) |
| --- | --- |

ارائه جدول‌ها، شکل‌ها، نمودارها و تصاویر

شکل1. سمت راست- FTIR    سمت چپ: شکل شماتیک ساخت الاستومر پلی یورتان با زنجیر افزاینده های مختلف

شکل2. a- SEM غشاهای آماده شده از قسمت بالا   b,c-  SEMبرش عرضی از از غشاها   d- AFM غشاهای آماده شده

4- نتيجه‌گيری

در این پروژه 3 فیلم الاستومرهای پلی یورتانی بر پایه زنجیر افزاینده های گلیسرول، آلژینات سدیم و نانو آمیزه آلزینات – تیا کلیکس [4] آرن ساخته شد.  نتایج به دست آمده نشان داد، الاستومر حاوی نانو آمیزه آبدوستی، پایداری حرارتی و خاصیت ضدرسوبی بیشتری دارد و به عنوان غشاء در نمک زدایی بازده بالاتری از خود نشان می دهد.

مراجع

[1] Oki, T., Kanae, S. H., (2006). Global hydrological cycles and world water resources.

Science, 313, 1068–1072.

[2] Garcı´a-Rodrı´guez, L., (2003). Renewable energy applications in desalination. State of the art. Solar Energy, 75, 381–393.

[3] Bartels, C. R.., Wilf, M., Andes, K., & Iong, j. (2005). Design considerations for wastewater

treatment by reverse osmosis. Water Science & Technology, 51(6-7), 473–482.

[4] Choi, H., Yoona, S. H., Son, M., Celik, E., & Park, H. (2016). Efficacy of synthesis conditions on functionalized carbon nanotube blended cellulose acetate membrane for desalination. Desalination and Water Treatment, 57, 7545–7554.

[5] Zia, K. M., Zia, F., Zuber, M., Rehman, S., & Ahmad, M. N., (2015). Alginate based polyurethanes: A review of recent advances and perspective. International Journal of Biological Macromolecules, 79, 377–387.

[6] Shi, Q., Su, Y., Zhu, S., Li, C., Zhao, Y., & Jiang, Z. (2007). A facile method for synthesis of pegylated polyethersulfone and its application in fabrication of antifouling ultrafiltration membrane. Journal of Membrane Science, 303, 204–212.

[7] Chen, C., Gunawan, P., Xu, R.(2011). Self-assembled Fe3O4-layered double hydroxide colloidal nanohybrids with excellent performance for treatment of organic dyes in water. Journal of Materials Chemistry. 21, 1218.

[8] Cheng, H. P., Huang, Y. H., Lee, C. (2011).  Decolorization of reactive dye using a photo-ferrioxalate system with brick grain-supported iron oxide. Journal of Hazardous Materials. 188, 357.

[9] Gizli, N. (2011). Morphological characterization of cellulose acetate based reverseosmosis

membranes by atomic force microscopy (AFM) effect of evaporation time. Chemistry

& Chemical Technology, 5(3), 327–331.

[10] El-Sherbiny, I.M., Abdel-Hamid,M.I., Rashad,M., Ali,A.S.M.,&Azab,Y.a.(2013). New calcareoussoil–alginatecompositesforefficientuptakeofFe(III),Mn(II) and As(V)fromwater. Carbohydrate Polymers, 96(2), 450–459.

[11] Fu, F.,&Wang,Q.(2011).Removalofheavymetalionsfromwastewaters:Areview. Journal of EnvironmentalManagement, 92(3), 407–418

[12] Yuan, D.,Zhu,W.X.,Ma,S.,&Yan,X.(2002).Bilayerstructureoftetrasodiumthia- calix[4]arene tetrasulfonate. Journal ofMolecularStructure, 616(1–3), 241–246.

[13] Mansour Lakouraj, M., Mojerlou, F., Nazarzadeh Zare, Ehsan.( 2014). Nanogel and superparamagnetic nanocomposite based on sodium alginate for sorption of heavy metal ions. Carbohydrate polymers,106, 34-41.

[14] Mojerlou, F., Mansour Lakouraj, M., Barikani, M., Mohammadi, A., (2019). Highly efficient polyurethane membrane based on nanocomposite of sulphonated thiacalix[4]arene – sodium alginate for desalination . Carbohydrate polymers, 205, 353-361.