# تاثیر اندازه ذرات پر کننده تالک و درصد سازگار کننده بر خواص مکانیکی آمیزه های پلی پروپیلن

# 1نیلوفر پورقاضی، 1سید سجاد خسروی، 1میلاد جلیلیان

# 1گروه تحقیق و توسعه شرکت نیرومند پلیمر پارس

R-D@npolymer.com

چکیده

در این پژوهش تاثیر اندازه ذرات تالک و درصد سازگار کننده بر خواص مکانیکی کامپاند پلی پروپیلن تقویت شده با پودر تالک بررسی شده است. خواص استحکام ضربه و استحکام کششی و مدول خمشی نمونه ها بررسی شد. سه نمونه مختلف تالک با دانه بندی های متفاوت تست شده است. نتایج نشان می دهد با کاهش اندازه ذرات، مدول خمشی، استحکام کششی و استحکام ضربه کامپاند پلی پروپیلن افزایش پیدا کرده است. برای بهبود برهمکنش بین پودر تالک و پلی پروپیلن، از سازگار کننده پلی پروپیلن اصلاح شده با مالئیک انیدرید (PP-g-MAH) استفاده شد و اثر درصد استفاده از سازگار کننده بر روی خواص مکانیکی نیز بررسی شد.

کلید واژگان: پلی پروپیلن، تالک، مدول خمشی،  PP-g-MAH

مقدمه

پلی پروپیلن  به دلیل قیمت ارزان و فرایند آسان، در بسیاری از صنایع، از جمله صنایع خودروسازی استفاده می شود. اما پلی پروپیلن معایبی مانند مدول خمشی پایین دارد که کاربرد آنرا در ساخت برخی از قطعات محدود کرده است. مطالعات قبلی نشان می دهند که با اضافه کردن پرکننده های مختلف به پلی پروپیلن، علاوه بر کاهش قیمت، خواص مکانیکی آن بهبود پیدا می کند. ساختار و اندازه ذرات، پراکنش و برهمکنش مناسب بین پرکننده و ماتریس پلیمر از فاکتور های کلیدی در به دست آوردن خواص مکانیکی مطلوب هستند. ساختار مولکولی پرکننده تعیین کننده تاثیر آن بر خواص مکانیکی پلی پروپیلن است. به طور کلی پر کننده ها به 5 دسته صفحه ای، کروی، مکعبی، الیاف و پرک تقسیم می شوند. پرکننده ها با ساختار صفحه ای مانند تالک، باعث بهبود مدول خمشی می شوند. این افزایش به دلیل بالا بودن نسبت ابعادی (نسبت پهنا به ضخامت) آنها است. اما این افزایش مدول خمشی معمولا  کاهش استحکام ضربه را در کامپاند های پلی پروپیلن به همراه دارد ]1و2 .[تالک  [Mg3Si4O10(OH)2]مولکول ناقطبی است اما در انتهای صفحه های آن گروه های فعال OH وجود دارد که قطبی هستند، پلی پروپیلن هم ساختار غیر قطبی دارد، به همین دلیل در حضور یک سازگار کننده با دو بخش قطبی و غیر قطبی، برهمکنش بین پرکننده تالک و پلی پروپیلن افزایش می یابد و  در نتیجه باعث بهبود مدول خمشی می شود ]3و4و5[. در این پژوهش، تاثیر استفاده از پودر تالک با اندازه دانه بندی مختلف و استفاده از افزودنی سازگار کننده پلی پروپیلن اصلاح شده با مالئیک انیدرید، (PP-g-MAH) با درصد های مختلف بر خواص مکانیکی پلی پروپیلن بررسی شده است.

بخش تجربی

  - مواد مورد استفاده:

نمونه ها با تالک های مختلف و درصد های مختلف سازگار کننده طبق جدول.1. ساخته شد.

.تالک (Talc-1) با متوسط اندازه ذرات  m3.2، تالک  (Talc-2) با متوسط اندازه ذرات m7.35 و تالک (Talc-3) با متوسط اندازه ذرات m  35 استفاده شده است. از پلی پروپیلن اصلاح شده با مالئیک انیدرید (PP-g-MAH) با درصد اصلاح 0.5 تا 1درصد وزنی استفاده شده است.

جدول.1. ترکیب درصد نمونه های ساخته شده.

| Sample Code | Talc-1 (wt %) | Talc-2 (wt %) |  | Talc-3 (wt %) |  | Coupling Agent (wt%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-T1-1 | 20 | - |  | - |  | 2 |
| S-T1-2 | 20 | - |  | - |  | 3 |
| S-T1-3 | 20 | - |  | - |  | 4 |
| S-T2-1 | - | 20 |  | - |  | 2 |
| S-T2-2 | - | 20 |  | - |  | 3 |
| S-T2-3 | - | 20 |  | - |  | 4 |
| S-T3-1 | - | - |  | 20 |  | 2 |
| S-T3-2 | - | - |  | 20 |  | 3 |
| S-T3-3 | - | - |  | 20 |  | 4 |

- نتايج و بحث

نتایج جدول.2. نشان می دهد که نمونه های تولید شده با تالک Talc-1 با متوسط اندازه ذرات m3.2 به طور کلی خواص مکانیکی بهتری نسبت به نمونه های تولید شده با تالک های دیگر با اندازه ذرات بزرگ تر نشان داده اند. به این ترتیب که در درصد ثابت سازگار کننده، با کوچک شدن اندازه ذرات تالک (از 35 میکرون به 3.2 میکرون) مدول خمشی 56 درصد افزایش پیدا کرده است. میزان افزایش در استحکام کششی در همان نمونه ها 6.35 درصد است. استحکام ضربه با کاهش اندازه ذرات تالک ثابت باقی مانده است. دلیل بهبود استحکام کششی و مدول خمشی با کاهش اندازه ذرات تالک آن است که با کاهش اندازه ذرات، سطح تماس پر کننده تالک با ماتریس پلیمر افزایش می یابد در نتیجه برهمکنش بهتری بین تالک و پلیمر برقرار می شود. همچنین ذرات با اندازه بزرگتر، تحت تنش به راحتی از ماتریس پلیمر جدا می شوند که این باعث ایجاد نقاط ضعف در قطعه می شود.  عامل موثر دیگر در خواص مکانیکی، درصد سازگار کننده پلی پروپیلن اصلاح سطح شده با مالئیک انیدریدPP-g-MAH  است. تعیین درصد بهینه سازگار کننده برای انتقال مناسب تنش از پلیمر به پرکننده تالک اهمیت دارد. بخش قطبی سازگار کننده PP-g-MAH (بخش مالئیک) با بخش قطبی تالک (گروه های عاملی فعال OH) پیوند بر قرار می کند و قسمت نا قطبی ( بخش زنجیره پلی پروپیلن) با ماتریس پلیمر پیوند برقرار می کند. تعیین درصد بهینه سازگار کننده بسیار اهمیت دارد.  همانطور که از نتایج جدول.2. مشخص است، درصد بهینه سازگار کننده برای کامپاند تولید شده با تالکTalc-1 ، 3 درصد وزنی به دست آمده است. در درصد های بالاتر، وجود سازگار کننده بیش از حد است که باعث ایجاد نقاط تمرکز تنش در ماتریس پلیمر می شود. در درصد های کمتر سازگار کننده هم برهمکنش مناسب بین پلی پروپیلن و تالک ایجاد نمی شود. برای نمونه های تولید شده با تالک Talc-2 و Talc-3 درصد بهینه سازگار کننده 2 درصد به دست آمده است.

جدول.2. مقایسه تاثیر اندازه ذرات و درصد سازگار کننده بر خواص مکانیکی کامپاند های پلی پروپیلن با 20% تالک.

| Sample Number | Tensile Strength at Yield (Mpa) | Flexural Modulus (Mpa) | Impact Resistance(KJ/M2) |
| --- | --- | --- | --- |
| S-T1-1 | 32.93 | 2666 | 4.03 |
| S-T1-2 | 32.97 | 2814 | 3.93 |
| S-T1-3 | 31.45 | 2575 | 3.99 |
| S-T2-1 | 28.5 | 2620 | 3.4 |
| S-T2-2 | 34.42 | 2463 | 3.96 |
| S-T2-3 | 34.5 | 2328 | 3.61 |
| S-T3-1 | 28.2 | 2135 | 3.5 |
| S-T3-2 | 31 | 1797 | 3.85 |
| S-T3-3 | 31.51 | 1882 | 3.82 |

- نتيجه‌گيری

در این تحقیق تاثیر اندازه ذرات تالک بر خواص مکانیکی پلی پروپیلن پر شده با 20 درصد وزنی تالک بررسی شده است. نتایج نشان داده است که با کاهش اندازه ذرات تالک، مدول خمشی 56 درصد افزایش پیدا کرده است. استحکام کششی نیز با کاهش  اندازه ذرات تالک افزایش پیدا کرده است که این افزایش مربوط به افزایش سطح تماس پرکننده با ماتریس پلیمر و در نتیجه افزایش برهمکنش بین آنها است. اما استحکام ضربه ثابت باقی مانده است. همچنین تاثیر درصد های مختلف سازگار کننده پلی پروپیلن اصلاح شده با مالئیک انیدرید بررسی شده است. درصد بهینه این سازگار کننده برای کامپاند تولید شده با تالک با کوچک ترین دانه بندی 3 درصد تعیین شده است. بهبود مدول خمشی در حضور سازگار کننده به دلیل بهبود برهمکنش های بین پر کننده تالک و پلی پروپیلن است.

مراجع

[1] Y. W. Leong, M. B. Abu Bakar, Z. A. Mohd Ishak, A. Arrifin, & B. Pukanszky (2003).

Comparison of the Mechanical Properties and Interfacial Interactions Between Talc, Kaolin, and Calcium Carbonate

Filled Polypropylene Composites

[2] L. Lapcik, Jr., P. Jindrova, B. Lapcikova, R. Tamblyn, R. Greenwood, N. Rowson (2008).

Effect of the Talc Filler Content on the Mechanical Properties of Polypropylene Composites

[3] J. Mo´czo´, B. Puka´nszky (2008)

Polymer micro and nanocomposites: Structure, interactions, properties

[4] B. Pukánszky (2016)

Mineral filled polymers

[5] P. Toro, R. Quijada, R. Peralta, M.Yazdani-Pedram (2006)

Influence of Grafted Polypropylene on the Mechanical Properties of Mineral-Filled Polypropylene Composites