نقش سازگارکننده‌ها در بهبود خواص مکانیکی آمیزه‌های پلیمری در صنعت پلاستیک

# محمد حسین آقاجان1*، جواد مفتخریان اصفهانی2، محمد علی‌آبادی فراهانی3

# 1شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان، شرکت آریا پلیمر پیشگام (کارشناس تحقیق و توسعه)

# 2 شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان، شرکت آریا پلیمر پیشگام (مدیر تحقیق و توسعه)

# 3 شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان، شرکت آریا پلیمر پیشگام (مدیرعامل)

٭mh.aghajan@gmail.com

٭research@ariapolymer.ir

چکیده

استفاده از ترکیبات معدنی در آمیزه‌های پلیمری در صنعت پلاستیک در حال گسترش است. اما ماهیت شیمیایی اجزای مورد استفاده در اغلب آمیزه‌ها به گونه‌ای است که امتزاج‌پذیری محدودی دارند و در اثر ناسازگاری موجود بین اجزای آمیزه، خواص مکانیکی ضعیفی در آمیزه حاصل خواهد شد. یکی از راه‌های مورد توجه برای رفع این مشکل، استفاده از پلی‌الفین‌های عامل‌دار شده با گروه‌های قطبی به عنوان عامل پیوند دهنده و یا سازگارکننده است. سازگارکننده‌ها ترکیباتی هستند که به دلیل ماهیت شیمیایی خود، با افزایش چسبندگی بین سطحی، قادر به یکنواختی و پایداری آمیزه‌های غیرقابل امتراج می‌شوند و محدودیت استفاده از پرکننده‌های قطبی و پلیمرهای متفاوت با یکدیگر را کاهش می‌دهند. پدیده سازگارکنندگی از لحاظ اجزای مورد استفاده، خواص و اثرگذاری در محصول نهایی دارای دارای تنوع و پیچیدگی قابل توجهی است. فرایند تولید سازگارکننده‌ها می‌توانند بر پایه انواع پلیمرها و با عاملیت‌های مختلف ساخته شوند اما در میان آن‌ها ترکیبات مالئیکه بر پایه پلی‌الفین‌ها به عنوان افزودنی بهبود دهنده خواص مکانیکی جایگاهی ویژه‌ای در صنعت پلاستیک دارند. این ترکیبات عامل‌دار می‌توانند تغییری قابل توجه در آمیزه‌های پرشده، چسب‌ها و آلیاژ‌های بر پایه پلی‌اتیلن و یا پلی‌پروپیلن ایجاد نمایند. این مواد با ایجاد چسبندگی بین اجزای آمیزه و تغییر در سطح مشترک آن‌ها منجر به تغییر قابل توجه در خواص مکانیکی محصول می‌شوند. در این مقاله به مروری به اثر سازگارکننده‌های مالئیکه بر پایه پلی‌الفین‌ها و نقش آن‌ها در بهبود خواص مکانیکی در اثر بهبود برهمکنش بین اجزا در آمیزه‌های پلی‌پروپیلنی پرشده با پرکننده‌های معدنی پرداخته خواهد شد.

کلمات کلیدی: سازگارکننده، عامل پیوند دهنده، پلی‌الفین‌های مائیکه، آمیزه‌های پلیمری، کامپوزیت‌های پرشده با پرکننده‌های قطبی

1- مقدمه

استفاده از آمیزه‌های پرشده، نانوکامپوزیت‌ها و آلیاژهای پلیمری در صنعت پلاستیک در حال گسترش است. استفاده از ترکیبات مختلف در یک آمیزه می‌تواند مزایایی همچون خواص مطلوب، بازیافت‌پذیری، قیمت بهینه و رفع محدودیت‌های فرایندی را فراهم سازد[1]. اما ماهیت شیمیایی اغلب پرکننده‌ها و پلیمرها به گونه‌ای است که پخش و امتزاج‌پذیری محدودی دارند و نوعی ناسازگاری در اجزای آمیزه‌ها و آلیاژهای وجود دارد. در نتیجه بهبود قابل‌توجه در خواص مکانیکی در اثر آمیزه‌سازی در محصولات مشاهده نخواهد شد. یکی از راه‌های مورد توجه برای رفع این مشکل، استفاده از ترکیبات عامل‌دار شده به عنوان سازگارکننده‌ است[2, 3]. سازگارکننده‌ها ترکیباتی هستند که به دلیل ماهیت شیمیایی خود قادر به برهمکنش با اجزای متفاوت آمیزه و ایجاد یکنواختی در بین ترکیبات غیرقابل امتراج موجود در آن می‌شوند. بنابراین به کمک این مواد محدودیت استفاده از پرکننده‌های مختلف و پلیمرهای متفاوت با یکدیگر از بین می‌رود. در میان سازگارکننده‌ها ترکیبات مالئیکه بر پایه پلی‌الفین‌ها به عنوان افزودنی بهبود دهنده خواص مکانیکی جایگاهی ویژه‌ای در صنعت پلاستیک دارند. این ترکیبات عامل‌دارشده می‌توانند تغییری قابل توجه در آمیزه‌های پرشده و آلیاژ‌های بر پایه پلی‌اتیلن و یا پلی‌پروپیلن ایجاد نمایند[4]. این مواد با ایجاد سازگاری در آمیزه و تغییر در سطح مشترک و چسبندگی بین اجزا منجر به تغییر در خواص مکانیکی از جمله استحکام کششی و مقاومت به ضربه محصول می‌شوند. در نتیجه این مواد نقش قابل توجهی در بهبود عملکرد محصولات مهندسی بر پایه پلی‌الفین‌های مورد استفاده در صنایع خودرو، ساختمان، الکترونیک و بسته‌بندی خواهند داشت[5-8].

2- بخش تجربی

در این مطالعه از پلی‌پروپیلن گرافت شده با مالئیک انیدرید (PP-g-MA) تولید شده از شرکت آریا پلیمر با مشخصات فیزیکی زیر به عنوان سازگارکننده استفاده شده است.

جدول 1. مشخصات فیزیکی PP-g-MA

| روش ایجاد عاملیت | درصد عاملیت | MFI (@190℃) | چگالی (g/cm3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Reactive extruder | High (0.5-1) | 40 | 0.91 |

این ماده در مقادیر متفاوت (1 تا 3 درصد) به آمیزه پلی‌پروپیلن با پرکننده‌های الیاف شیشه، تالک، کلسیم کربنات، نشاسته و پودر چوب اضافه شده و تغییر استحکام ضربه و استحکام کششی نسبت به حالت بدون سازگارکننده مورد مقایسه قرار گرفته است.

3- نتايج و بحث

در این قسمت به مرور بر نتایج استکام کششی و استحکام ضربه در آمیزه بر پایه پلی‌پروپیلن پرشده با پرکننده‌های معدنی نظیر الیاف شیشه، تالک، کلسیم کربنات، نشاسته و پودر چوب پرداخته خواهد شد. این خواص با مقایسه در دو حالت بدون استفاده از سازگارکننده و با سازگارکننده بررسی شده است. با توجه به جدول 2، مقادیر استحکام کششی و استحکام ضربه و درصد افزایش خواص برای آمیزه‌های پلی‌پروپیلن پرشده با 30 درصد الیاف شیشه (PP/GF (30%))، پلی‌پروپیلن پرشده با 40 درصد تالک (PP/Talc (40%))، پلی‌پروپیلن پرشده با 40 درصد کلسیم کربنات (PP/CaCO3 (40%))، پلی‌پروپیلن پرشده  با 50 درصد پودر چوب (PP/Wood (50%))، پلی‌پروپیلن پرشده  با 50 درصد پودر نشاسته (PP/Starch (50%))،  با میزان اثرگذاری مخلتف قابل مشاهده است.

جدول 2. مقادیر استحکام کششی و استحکام ضربه در آمیزه‌های متفاوت

| آمیزه | سازگارکننده | استحکام کششی (MPA) | استحکام ضربه (J/m) | درصد افزایش در استحکام کششی | درصد افزایش در استحکام ضربه |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP/GF (30%) | - | 4/64 | 1/52 | 7/21 | 7/106 |
|  | * | 4/78 | 7/100 |  |  |
| PP/Talc (40%) | - | 26 | 29 | 5/11 | 1/24 |
|  | * | 29 | 36 |  |  |
| PP/CaCO3 (40%) | - | 33 | 31 | 2/21 | 1/16 |
|  | * | 40 | 36 |  |  |
| PP/Wood (50%) | - | 24 | 6/21 | 6/26 | 1/10 |
|  | * | 4/30 | 8/23 |  |  |
| PP/Starch (50%) | - | 6/12 | - | 1/19 | - |
|  | * | 15 | - |  |  |

با توجه به این مقادیر، اثر مثبت سازگارکننده در خواص مکانیکی به خصوص استحکام ضربه قابل توجه است. همچنین این سازگارکننده، بر خلاف بسیاری از سازگارکننده‌های رابری، علاوه بر بهبود استحکام ضربه، قادر به بهبود استحکام کششی نیز بوده است. به نظر می‌رسد بهبود سازگاری بین اجزا در اثر عاملیت دوگانه سازگارکننده عامل این بهبود است. این مواد با پایه غیرقطبی پلی‌پروپیلن به خوبی می‌توانند در زمینه نفوذ کرده و از طرف دیگر به دلیل وجود گروه‌های عاملی مالئیک انیدرید با گروه‌های قطبی موجود بر روی سطح پرکننده‌ها وارد برهمکنش شده و بین اجزا سازگاری ایجاد می‌نمایند. این سازگاری و ترشوندگی بالا به خوبی در تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی در شکل1 قابل مشاهده است.

شكل 1. تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از آمیزه PP/GF بدون سازگارکننده و با سازگارکننده

وجود سازگارکننده در آمیزه، با ایجاد برهمکنش بین اجزای قطبی و غیرقطبی منجر به تقویت سطح مشترک در کامپوزیت می‌شود. این تقویت مطابق شکل 2 می‌تواند ناشی از بهبود پخش و پراکنش بهتر ذرات پرکننده در اثر سازگاری و تمایل بیشتر بین اجزا باشد.

شکل 2. تصویر شماتیک بهبود سطح مشترک در اثر سازگارکننده

4- نتيجه‌گيری

در این مطالعه اثر سازگارکننده پلی‌الفینی بر پایه مالئیک در آمیزه‌های پلی‌الفینی پرشده با پرکننده‌های معدنی (الیاف شیشه، تالک، کلسیم کربنات، نشاسته و پودر چوب) بررسی شد. افزودن مقدار کمی (1-3 درصد) از این افزودنی به آمیزه‌های پرشده  منجر به افزایش قابل توجه در خواص مکانیکی (استحکام کشش و مقاومت به ضربه) می‌شود. سازگارکننده‌ها با توجه به ماهیت دوگانه قطبی و غیرقطبی (پلی‌الفین عامل‌دار شده با عامل قطبی مالئیک‌انیدرید)،  می‌توانند برهمکنش بین اجزا را بهبود داده و با افزایش چسبندگی بین سطحی و بهبود کیفیت فاز مشترک، خواص آمیزه‌های پلیمری را بهبود بخشد.

مراجع

[1] Maniar, K. K. (2004). Polymeric nanocomposites: A review. Polymer-Plastics Technology and Engineering, 43(2), 427-443.

[2]Tolinski, M. (2015). Additives for polyolefins: getting the most out of polypropylene, polyethylene and TPO: William Andrew.

[3] Sadiku, E. R., & Ogunniran, E. S. (2014). Compatibilization as a Tool for Nanostructure Formation Nanostructured Polymer Blends (pp. 101-131): Elsevier.

[4] JOHANNES, K. (2017). Reactive Polymers: Fundamentals and Applications: WILLIAM ANDREW PUBLISHING.

[5] Fu, X., He, B., & Chen, X. (2010). Effects of compatibilizers on mechanical properties of long glass fiber-reinforced polypropylene. Journal of Reinforced plastics and composites, 29(6), 936-949.

[6] Li, Q., & Matuana, L. M. (2003). Effectiveness of maleated and acrylic acid-functionalized polyolefin coupling agents for HDPE-wood-flour composites. Journal of Thermoplastic Composite Materials, 16(6), 551-564.

[7] Asgari, M., & Masoomi, M. (2012). Thermal and impact study of PP/PET fibre composites compatibilized with glycidyl methacrylate and maleic anhydride. Composites Part B: Engineering, 43(3), 1164-1170.

[8] Lin, J.-H., Huang, C.-L., Liu, C.-F., Chen, C.-K., Lin, Z.-I., & Lou, C.-W. (2015). Polypropylene/short glass fibers composites: Effects of coupling agents on mechanical properties, thermal behaviors, and morphology. Materials, 8(12), 8279-8291.