سنتز لاینر دندانی با خاصیت ضد قارچ

# لعیا مردانه شالقونی، دکتر محمد عطایی، دکترعزیزاله نودهی

# پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، صندوق پستی 112/14975، تهران، ایران

٭M.Atai@ippi.ac.ir

چکیده

لاینرهای دندانی به طور گسترده مورد استفاده کسانی قرار می گیرد که از دندان مصنوعی استفاده می کنند. پلاستیک های اکریلیک نرم می تواند به عنوان یک لاینر نرم بر روی سطح بافتی که پروتز کامل را تحمل می کند استفاده شود. در بیمارانی که پروتز باعث زخم شدن سطوح بافتی آنها شده از لاینر نرم استفاده می کنند. بیماران هنگامی که از لایه های نرم استفاده می کنند پروتز را خیلی بهتر تحمل می کنند. اما یکی از مشکلات استفاده از سافت لاینرها، چسبندگی و رشد میکروارگانیسم ها، از جمله کاندیدا آلبیکانس، بر روی آنها است. لذا در این مطالعه هدف ساخت لاینر دندانی با خواص ضد قارچ است. بدین منظور لاینر دندانی به روش پلیمریزاسیون تعلیقی سنتز و خاصیت ضد قارچ آن مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از سنتز لاینر دندانی و  با نتایج به دست آمده از آزمون ضد قارچ نتایج نشان دهنده لاینر دندانی با خاصیت ضد قارچ است.

کلید واژگان: لاینر دندانی، دندان مصنوعی، خاصیت ضد قارچ، کاندیدا آلبیکانس، پلیمریزاسیون تعلیقی

1- مقدمه

دندان ها مهم ترین بخش دستگاه جویدن اند که همیشه دستخوش شایع ترین ضایعات به نام پوسیدگی می شوند. پیشرفت پوسیدگی و عدم جلوگیری از آن می تواند منجر به از دست رفتن دندان های طبیعی و شروع دوره ی بی دندانی در انسان گردد. جبران این نقص به طور مطلوب امکان پذیر نیست[1] .

با این وجود استفاده از دندان مصنوعی ارزان ترین روش درمان پر کردن جای خالی تمام دندان های یک فک است که می تواند زیبایی از دست رفته لبخند را باز گرداند و سریع ترین درمان جایگزین کردن دندان هاست.

در کسانی که به علت کهولت، تصادف یا غفلت بی دندان شده اند، نیروهای جوشی یا ماضغه از طریق دندان مصنوعی با پایه سخت رزین آکریلی مستقیماً توسط مخاط تحمل می گردد. نتیجه این تغییرات در عملکرد بافت ها، نه تنها کاهش قدرت جویدن است بلکه احتمال تغییرات پاتولوژیک و توسعه آنها را در بافت ها افزایش می دهد[2].

بنابراین محققان بر آن شدند که برای پایه دندان مصنوعی از لاینرهای نرمی استفاده کنند که فشار را بر روی مخاط کم کرده و از میزان تحلیل بکاهد. بدین ترتیب لاینرهای نرم دندانی در سطح قالبگیری دندان مصنوعی، برای پخش مساوی نیروها و کاهش فشارهای موضعی به کار می روند[3].

از طرفی جهت جلوگیری از رشد میکروارگانیسم ها از جمله کاندیدا آلبیکانس که ثابت شده است کاندیدا آلبیکانس از عوامل اولیه در بروز دنچر استوماتیت و نیز تخریب مواد پروتزی است، سعی در تولید این مواد با خاصیت ممانعت کننده از رشد انواع میکروارگانیسم و گونه های قارچی بر روی این مواد شده است[4] .

2- بخش تجربی

در این مطالعه کوپلیمر اتیل متاکریلات با 2-متاکریلویلوکسی اتیل تری متیل آمونیوم کلراید به روش پلیمریزاسیون تعلیفی تهیه می شود. در این پلیمریزاسیون از پلی وینیل الکل به عنوان عامل تعلیق و دی لوریل پراکسید به عنوان آغازگر استفاده می شود.

دستگاه ها

پلیمر شدن، در یک راکتور شیشه ای تک جداره، مجهز به همزن با دور قابل تنظیم، بافل و حسگر دما انجام می گیرد. راکتور در یک حمام آب با قابلیت تنظیم دما قرار می گیرد.

روش ها

انجام پلیمر شدن، همانند سایر روش های پلیمر شدن تعلیقی، براساس انتشار مخلوط مونومرها و آغازگر به کمک یک نیروی مکانیکی قوی در فاز پیوسته آب است[5].

در طول پلیمرشدن، کنترل دمای واکنش از طریق حسگر دمای متصل به نمایشگر و به وسیله نرم افزار Lab VIEW کنترل می گردد. واکنش در دمای 60 درجه سانتی گراد و به مدت 6 ساعت ادامه می یابد، سپس با سرد کردن محتویات راکتور، پلیمر شدن متوقف می شود. محصول نهایی که به صورت دوغابی از ذرات پلیمر در آب است، به کمک صاف کردن از آب جدا شده و در آون °C60 خشک می گردد.

تعیین خواص محصول

برای تعیین خواص محصول، ابتدا یک مرحله خالص سازی روی آن انجام می گیرد. خالص سازی با حل کردن محصول در THF و رسوبگیری آن در متانول صورت می گیرد سپس محصول خالص شده در آون خلاء تحت دمای °C40 و به مدت 4 ساعت خشک می شود و برای آزمون ضد قارچ مورد استفاده قرار می گیرد.

3- نتايج و بحث

عمده آزمایش های انجام شده روی محصول نهایی، آزمون ضد قارچ علیه کاندیدا آلبیکانس است. به طور کلی، استفاده موثر از لاینر دندانی به خاصیت ضد قارچ آن بستگی داشته و افزایش این خاصیت موجب کاربرد وسیع تر آن در بین سالمندان و افراد بی دندان که از دندان مصنوعی استفاده می کنند، می شود[6].

نتایج تجربی آزمون ضد قارچ علیه کاندیدا آلبیکانس

کاندیدا آلبیکانس یک بیماری زای طبیعی و قارچی فرصت طلب است که در حیوانات خونگرم، از جمله انسان یافت می شود. این قارچ، سطوح مخاطی حفره دهان و دستگاه گوارش افراد سالم را تسخیر می کند و بسته به میزبان حساسیت باعث ایجاد انواع عفونت ها می شود. یکی از اولین آشکارسازی های بالینی کاندیدا در حفره های دهانی پوشاننده پروتزی (پروتز اکریلیک) رخ می دهد.

خاصیت ضد قارچ مونومر 2-متاکریلویلوکسی اتیل تری متیل آمونیوم کلراید علیه کاندیدا آلبیکانس مورد بررسی قرار گرفته و تأیید شده است که این مونومر دارای خاصیت ضد قارچ است، لذا خاصیت ضد قارچ کوپلیمر آن با اتیل متاکریلات نیز مورد بررسی قرار گرفت. طبق بررسی انجام شده، می توان استنباط کرد که با توجه به ساختار شیمیایی این مونومر زنجیره اتیل آلکیل 2- (متاکریلویلوکسی اتیل) تری متیل آمونیوم کلراید فعالیت ضد قارچی را افزایش می دهد[7].

شکل 1- ساختار شیمیایی مونومر[2-متاکریلویلوکسی اتیل] تری متیل آمونیوم کلراید

آزمون ضد قارچ کوپلیمر سنتز شده مطابق استاندارد 10900 انجام شد و با توجه به نتایج به دست آمده، نمونه لاینر دندانی سنتز شده دارای خاصیت ضد قارچ علیه کاندیدا آلبیکانس است.

4-  نتيجه‌گيری

سنتز لاینر دندانی با واکنش دو مونومر اتیل متاکریلات و متاکریلویلوکسی اتیل تری متیل آمونیوم کلراید و تحت دمای مناسب و توسط آغازگری مناسب انجام شد و خواص ضد قارچ آن مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به نتایج به دست آمده، لاینر دندانی سنتز شده دارای خاصیت ضد قارچ گشت.

مراجع

[1]	محمد عطایی؛ حسین میقانی, “شناسایی و ساخت پلیمر قاعده دندان مصنوعی.” مجله علوم و تکنولوژی پلیمر، صفحه.11-17، 1380.

[2]	A. Bolauri, “A silicone rubber spacer for processed resilient liner in removable prosthodontics,” J. Prosthet. Dent., vol. 57, no. 1, pp. 20–117, 1989.

[3]	S. E. Graham BS, Jones DW, “Clinical implications of resilient denture lining material research. Part II: Gelation and flow properties of tissue conditioners,” J Prosthet Dent, vol. 65, pp. 8–413, 1991.

[4]	ل. قهرمانی, م. رهبر, ع. حسامی, م. سلطانی مقدم، “بررسی مقایسه میزان چسبندگی و رشد کاندیدا آلبیکانس بر روي سافت لاینرهاي GC و آکروپارس در شرایط آزمایشگاهی,” مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی ، صفحه 8-14، 1389

[5]	م. امامی, م. نکومنش حقیقی, ف. هرمزی, “کوپلیمر شدن آزئوتروپ استیرن-آکریلونیتریل(SAN) به روش پلیمر شدن تعلیقی در فشار اتمسفری,” علوم و تکنولوژی پلیمر، صفحه 373-380، 1381.

[6]	L. T. Garcia and J. D. Jones, “Soft liners,” Dent. Clin. North Am., vol. 48, no. 3, pp. 709–720, Jul. 2004.

[7]	C. D. Ottonelli Stopiglia et al., “Antimicrobial activity of [2-(methacryloyloxy)ethyl]trimethylammonium chloride against Candida spp,” Rev. Iberoam. Micol., vol. 29, no. 1, pp. 20–23, 2012.

Candida albicans

Masseter Forces

denture stomatitis

Ethyl methacrylate

2-methacryloyloxy ethyl trimethyl ammonium chloride

Poly vinyl alcohol

Dilauroyl peroxide