تهیه و مطالعه نانوکامپوزیت پلی اورتان پایه آبی با استفاده از نانوذرات تیتانیم-گرافن اکسید

(GO-TiO2) به عنوان پوشش خودتمیز شونده

# سیده زهرا حسینی٭1. میرمحمد علوی نیکجه1

1.ایران، قزوین، دانشگاه بین المللی امام خمینی، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی.

z.hoseini25@gmail.com

چکیده

در پژوهش حاضر، پلی اورتان پایه آبی و نانوکامپوزیتهای آن به عنوان پوشش خود تمیزشونده از واکنش 1،5-نفتالن دی ایزوسیانات (NDI)،  2،2 بیس(هیدروکسی متیل) پروپیونیک اسید(DMPA) و پلی پروپیلن گلیکول (PPG) به روش پلیمریزاسیون درجا در حضور نانوذرات تیتانیوم دی اکسید-گرافن اکسید GO-TiO2 تهیه شد. نانوذرات GO-TiO2 به روش هیدروترمال سنتز و ساختار آنها توسط SEM بررسی شد. آنالیزهای EDX-mapping و FTIR نشان دادند که نانوکامپوزیت با موفقیت سنتز شده است. به منظور بررسی میزان فعالیت فتوکاتالیستی از محلول ppm 1و5 متیلن بلو استفاده و جذب آن را در زمانهای مختلف اندازه گیری و مشاهده شد که این نانوکامپوزیت ویژگی خودتمیزشوندگی خوبی در حضور تابش uv و نور مرئی دارد و با افزودن نانوذرات GO-TiO2 این خاصیت بیشتر و برجستهتر خواهد شد.

کلید واژگان: پلی اورتان پایه آبی، خودتمیز شونده، نانوکامپوزیت، فتوکاتالیست، GO-TiO2

مقدمه

اخیر یکی از کاربردهای وسیع پلی اورتانهای پایه آبی و نانوکامپوزیتهای آن در صنایع پوشش میباشد که به دلیل مزایایی مانند کاهش آزاد کردن مواد فرار آلی به محیط زیست، مصرف انرژی کم، چسبیدن محکم به سطوح مختلف مانند شیشه و چوب استفاده از آنها روز به روز فراگیرتر میشود. امروزه دانشمندان با چالشهای زیادی در مقابله با آلودگی مواد آلی روی سطح ساختمانها مواجه هستند که موجب زشتی نمای آنها میشود. فتوکاتالیستها به عنوان پوشش روی ساختمان راه حل جالبی برای کاهش هزینه ناشی از تعمیر و نگهداری میباشد به همین دلیل در حال حاضر تهیه پوششهای خودتمیز شونده بر پایه فتوکاتالیستها برای تخریب مواد آلی توجه زیادی را داشته است [1]. تیتانیم دی اکسید یک فتوکاتالیست قوی، ارزان قیمت، غیرسمی و ضد باکتری است که اندازه باند انرژی آن e.v 2/3 میباشد و کاربرد موثری در زمینه حذف آلودگی از آب و هوا دارد. وقتی TiO2 در مقابل نور با انرژی بیشتر از انرژی باند گپ قرار میگیرد، الکترونهای منفی و حفرههای مثبت ایجاد شده که الکترونها با اکسیژن مولکولی ترکیب  و رادیکالهای هیدروکسیل و اکسیژن O2- تولید میکنند که این گونههای فعال میتوانند آلودگی آلی را اکسید کنند. TiO2به وسیله تابش uv (کمتر از 387 نانومتر) فعال میشود ولی به خاطر اینکه کمتر از 5% از طیف uv در محدوده تابش مرئی است، عملکرد آن تحت تابش نور مرئی خیلی کم است. به همین جهت تعداد زیادی از عاملهای حساس کننده مانند کمپلکسهای آلی، پلیمرهای هادی و ... استفاده میشوند تا مولکولهای TiO2 را حساس به نور مرئی کند. GO یکی از این ترکیبات است که دارای گروههای عاملی اکسیژندار مثل اپوکسی، کربوکسیل، هیدروکسیل و ... بوده که امکان عاملدار شدن GO را با نانوذرات TiO2 تسهیل میکند.  با توجه به قطبی بودن ورقههای گرافناکسید این امکان وجود دارد که کامپوزیت گرافناکسید، نانوذرات فلزی و پلی اورتان (به وسیله واکنش پلی ال و ایزوسیانات در حضور گرافناکسید) تشکیل شود.

# بخش تجربی

سنتز نانوذرههای GO-TiO2: ابتدا  g1/0 نانوصفحات گرافن اکسید GO در آب مقطر توسط امواج فراصوت به مدت نیم ساعت پراکنده شد سپس  g1/0 نانوذرات تیتانیم دی اکسید TiO2 تحت شرایط امواج فراصوت به مخلوط اضافه و به مدت 30 دقیقه دیگر پراکنده شد. بعد از این مرحله مخلوط به دست آمده به مدت یک شبانه روز در دمای C˚ 100-80 در شرایط رفلاکس قرار گرفت. بعد از این زمان نانوذرهها جداسازی و خشک شدند.

سنتز نانوکامپوزیت پایه آبی :GO-TiO2/WDPU پلی اورتان پایه آبی و نانوکامپوزیتهای آن از روش پلیمریزاسیون درجا سنتز شد: ابتدا (g 014/1) PPG و (g 134/0) DMPA درحلال پروپیلن کربنات با درصدهای مختلف نانوذرات تحت امواج فراصوت پراکنده شدند. سپس مخلوط تا دمای°C120 گرم شد و g 525/0 NDI به مخلوط افزوده و واکنش به مدت 1 ساعت ادامه یافت. g BDO16/0 در نقش زنجیرافزا به پیشپلیمر در دمای °C100 اضافه و واکنش به مدت نیم ساعت ادامه پیدا کرد.  سپس تا دمای °C60 خنک و تری اتیل آمین  به عنوان عامل خنثی کننده گروههای کربوکسیلیک اسید افزوده و به مدت یک ساعت همزده شد. در نهایت دیسپرژنهای آبی WDPU با افزودن آب به پلی اورتان تهیه شد. سپس مخلوط نانوکامپوزیت خشک و ورقه نانوکامپوزیتی به ضخامت ml 2-1 تهیه شد.

بحث و نتیجهگیری

ریختشناسی و ساختار گرافن اکسید و نانوذرات GO-TiO2 به وسیله SEM تهیه شده است. طبق شکل (1) از مقایسه تصاویر SEM میتوان دریافت که نانوذرات کروی TiO2با سطح یکنواخت با قطر حدود 300-100 نانومتر روی سطح ورقههای GO قرار گرفتهاند. این تصویر تایید کننده برهمکنش مناسب نانوذرات TiO2 با گروههای عاملی روی سطح گرافن اکسید است.

| a | b |
| --- | --- |

شکل (1) تصویر SEM مربوط به نانوذرات GO (a) و (b) GO-TiO2

در طیف FTIR مربوط به WDPU (شکل 2)، پیک جذبی در ناحیه cm−1 3300 و 1500 ناشی از ارتعاش کششی و خمشی N–H گروه اورتان همچنین cm-1 1730 وcm-1  1650به ترتیب مربوط به گروه کربونیل اورتان و اوره میباشد. باندهای جذبی در نواحی cm-12982 و 2926 ناشی از ارتعاش کششی گروههای C-H پلی ال است. طیف نانوکامپوزیت نیز مشابه با پلی اورتان خالص  بوده با این تفاوت که در ناحیه cm-1550 تا 700 پیک نسبتا پهن ناشی از پیوند Ti-O-Ti مشاهده میشود که اثبات میکند Ti در ساختار کامپوزیت وجود دارد.

شکل (2) طیف FTIR مربوط به WDPU و GO-TiO2/WDPU

به منظور بررسی پراکندگی نانوذرات GO-TiO2 در ماتریس پلی اورتان از عکسهای آنالیز EDX-mapping نانوکامپوزیت یک درصد وزنی استفاده شد. در شکل (3)، عناصر Ti به رنگ سبز نشان داده شده است. با توجه به توزیع تیتانیم در تصویر میتوان دریافت که نانوذرات GO-TiO2 به واسطه گروههای عاملی گرافن اکسید و Ti  قادر به برهمکنش با زنجیرهای پلی اورتان بوده و بنابراین به صورت یکنواخت در پلی اورتان پراکنده شدهاند.

شکل (3) تصاویر آنالیز EDX-mapping نانوکامپوزیت دارای یک درصدوزنی نانوذرات GO-TiO2 که مربوط به (a)عنصر کربن، (b)عنصر تیتانیم، (c)عنصر نیتروژن و (d)عنصراکسیژن میباشد.

به منظور تعیین میزان خودتمیزشوندگی، تغییرات غلظت متیلن بلو ppm1و5 در تابش خورشید و uv  اندازهگیری شد. طبق شکل (4 و 5) اضافه کردن نانوذرات  TiO2به پلیمر موجب کاهش مقدار قابل توجهی در غلظت متیلن بلو شد که با افزایش درصد نانوذره GO-TiO2 از 1% به 2% این کاهش غلظت بیشتر هم شد که نشاندهنده فعالیت فتوکاتالیستی TiO2میباشد.

شکل (4)  عملکرد فتوکاتالیستی نانوکامپوزیتهای  GO-TiO2/WDPUدر تابش UV در غلظت ppm5و1

شکل (5)  عملکرد فتوکاتالیستی نانوکامپوزیتهای  GO-TiO2/WDPUدر تابش نور خورشید در غلظت  ppm1و5

- Aamer, S.; Ghulam, S. Progress in Organic Coatings. 2013, 76, 1135-1143.                                  منابع:

- Gogolewski, S. Colloid Polym. Sci. 1989, 267, 757-785.