# سنتز پليآلفااولفين مورد استفاده در روغن موتور با كاتاليزگر كاتيوني AlCl3

# آمنه رهبر، نعيمه بحري لاله، مهدي نكومنش حقيقي*

# 1پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران، پژوهشکده مهندسی پلیمریزاسیون

٭m.nekoomanesh@ippi.ac.ir

چکیده

در اين پژوهش، سنتز پليآلفااولفين (PAO) مورد استفاده در روغن موتور، با استفاده از كاتاليزگر كاتيوني AlCl3 بررسي شده است. محصول با روشهاي طیف سنجی رزونانس مغناطيسي هسته (NMR)، كروماتوگرافي ژل تراوايي (GPC)، و گرانروي سنجي مورد شناسايي قرار گرفت. نتايج نشان داد در حضور حلال گرانروي محصول كاهش يافته و اجزاي با وزن مولكولي كوچكتر توليد مي شوند که درمحدوده گرانروی مناسب برای استفاده در روغن موتور قرار می گیرند.

کلید واژگان: پلي آلفااولفين،‌ رزونانس مغناطيسي هسته، اليگومرشدن، روغن موتور

1- مقدمه

پلیآلفااولفين ها از اوليگومرشدن آلفااولفين هاي سنگين با استفاده از انواع كاتاليزگرهای كاتيوني، فيليپس، متالوسن و محلولهاي يوني به دست میآیند. امروزه پلیآلفااولفین ها به طور وسیعی به عنوان روغن های اتومبیل مورد استفاده قرار میگیرند. این روغن‌ها معمولا با یکی از استرهای آلی ترکیب شده و به عنوان روغنهای پایه در روغنهای یاتاقان،روغنهای دنده و روانکارهای توربین های گاز کوچک كاربرد دارند. کلیه روغنهای پایه که در حال حاضر در ایران تولید می شوند به روش استخراج حلال پالایش می شوند و محصول جزء روغن های گروه I طبقه بندی API است. هنوز هیچ واحدی برای تولید روغن های گروه II و بالاتر در ایران راه اندازی نشده و تولیدکنندگان روانکارها، نیاز خود به این روغن های پایه را از طریق واردات تامین می کنند. روغن‌هاي PAO هرچند ممکن است گزینه ارزان قیمتی نباشند، اما فرمول نویسان هنگام نیاز به تهیه روغنهایی با عملکرد بالا به استفاده از آنها ناگزیر می شوند.[1] چندین دهه از عرضه روغنهای سنتزی به بازار میگذرد و طی این سالها مشخصات این محصولات افزایش یافته است، بطوریکه استفاده از آنها دیگر فقط برای کاربردهای خاص منحصر نبوده و به سایر سطوح نیز گسترش یافتهاند. با اینکه پلیآلفااولفین ها 9% بازار روانکارها را تشکیل می دهند، اما بازار مصرف روغنهای سنتزی درحال رشد است و پلیآلفااولفینها رایج ترین گزینه برای جایگزینی روغنهای پایه معدنی هستند.[2]

از ویژگیهای بارز PAOها در مقایسه با روغنهای معدنی، شاخص گرانروی (VI, index viscosity) زياد است که باعث میشود تغییرات گرانروي آنها با دما کم باشد. برخی دیگر از این ویژگیها شامل غیرسمی بودن، کاهش ساییدگی در ماشینآلات، مقاومت گرمايی و اكسايش زياد، و زيست تخريب پذيري است که همه این ویژگی‌ها باعث جلب توجه کاربران به استفاده از PAO به جای روغنهای معدنی شده است. [3, 4]

پلی آلفااولفين ها معمولا با استفاده از كاتاليزگرهای اوليگومرشدن آلفااولفينها که از 1-اکتن تا 1-دودکن را شامل میشوند، به دست میآیند. 1-دکن معمولترین آنها در این مورد است، هر چند که اولفین های سبک‌تری چون اتیلن و پروپیلن و کوپلیمر آنها نیز ممکن است، استفاده شوند. به طور معمول در صنعت AlCl3 برای تولید روغن هایی با شاخص گرانروي زیاد (بین 130 و 200 ) و گرانروي حركتي زياد (بین cSt 40-100)  و BF3 برای سنتز روغن هایی با گرانروي كم (کمتر از cSt 10)‌ به کار می روند. با توجه به شرایط بسیار سخت و لزوم تجهیزات خاص در تولید PAO های با وزن مولکولی کم - که در صنعت عموماً با کاتالیزگر BF3 كه گازي خورنده است، انجام می شود- در این پژوهش استفاده از کاتالیزگر AlCl3 برای ساخت صنعتي پلیآلفااولفینهای با وزن مولکولی کم (کمتر از g/mol 1000) مورد بررسي قرار گرفته و براي كنترل وزن مولكولي از حلال استفاده شده است. با بكارگيري آزمون هاي NMR، GPC و گرانروي سنجي، هويت شناسي محصولات سنتز شده انجام شده است.

2- بخش تجربی

اليگومرشدن منومر 1-دكن در يك راكتور استيل 2 ليتري مجهز به همزن، حسگرهاي دما و فشار، و ژاكت حرارتي انجام شد. راكتور در C° 100به مدت 30 دقيقه با عبور گاز نيتروژن خشك شده و سپس با كاهش دماي آن تا C° 70 ، راكتور آماده تزريق مقادير تعيين شده كاتاليزگر AlCl3 ، حلال، و سپس كمك كاتاليزگر و منومر بصورت قطره قطره ميشود. در طول انجام واكنش دما در محدوده  C° 120-130 ثابت نگه داشته ميشود. بعد از گذشت يك ساعت واكنش متوقف و محصول جمعآوري ميشود. بعد از صاف كردن روغن با محلول سود و آب دي يونيزه چندين مرتبه شستشو داده شده، و سپس توسط تقطير خلاء محصول عاري از منومرهاي عمل نكرده و حلال ميشود.

3- نتايج و بحث

بررسي نتايج GPC

هدف از انجام آزمون GPC تعيين وزن مولكولي نمونههاي تهيه شده است. نتايج حاصل از آزمون در دو حالت استفاده (S) و عدم استفاده از حلال (N) در واكنش، در شكل 1 و 2، و جدول 1 آمده است.

جدول 1. نتايج حاصل از GPC‌ و گرانرويسنجي در 100°C

| نمونه | Mn (g/mol) | Mw(g/mol) | PDI | KV100°C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S | 680 | 924 | 3/1 | 9/8 |
| N | 1050 | 1272 | 2/1 | 4/14 |

شكل 1. نمودار GPC نمونه N

شكل 2. نمودار GPC نمونه S

همانطور كه در شكل 1 و 2، و جدول 1 پيداست استفاده از حلال در شرايط مشابه، موجب كاهش قابل توجه وزن مولكولي شده است و به تبع آن درصد اجزاي با گرانروي كمتر در محصول بيشتر شده است.

گرانروي حركتي در دماي C 100° براي روغنهاي سنتز شده محاسبه شد. KV100°C براي نمونه سنتز شده در غياب حلال برابر با 4/14 و براي نمونه سنتز شده در حضور حلال تولوئن برابر با 9/8 بدست آمد. همانطور كه از نتايج پيداست حضور حلال باعث كاهش قابل ملاحظهاي در KV100°C شده است كه با نتايج GPC‌ همخواني دارد.

بررسي طيف سنجي رزونانس مغناطيسي هسته (NMR)

طيف HNMR نمونه ها در شكل 3 نشان داده شده است. هيدروژن هاي آليفاتيك، اولفينيك و آروماتيك در محدوده هاي ppm 8-3/0، ppm 5/5-6/4 ، و ppm 5/5-7/6  داراي رزونانس هستند. همانطور كه در شكل پيداست، رزونانس گروه آروماتيك حلال در نمودار نمونه S (نمودار قرمز رنگ) ديده مي شود كه مويد ورود گروه آروماتيك به زنجيرههاي اليگومري از طريق واكنش فريدل كرافتس است. اين انتقالات به حلال در مرحله انتشار زنجير رخ ميدهد و موجب كاهش وزن مولكولي محصول مي شود، كه در نتايج GPC ديده شد.

شكل3. نمودار HNMR دو نمونه

4- نتيجه‌گيری

براي توليد صنعتي پليآلفااولفين هاي سبك به عنوان روغن پايه، از BF3 استفاده مي شود. استفاده از اين كاتاليزگر نيازمند تجهيزات خاص و پيچيده براي مهار خطرات آن است. لذا در اين پژوهش سعي شد از AlCl3 به عنوان جايگزيني براي اليگومرشدن كاتيوني آلفااولفين استفاده شود. براي توليد اجزاي با وزن مولكولي كم كه قابل استفاده براي روغن موتور باشند از حلال استفاده شد تا واكنش هاي انتقال به حلال باعث كاهش درجه اليگومرشدن و توليد اليگومرهاي سبك شود. نتايج GPC‌ نشان داد كاهش وزن مولكولي مدنظر اتفاق افتاده است. نتايج HNMR‌ نيز ورود حلال به زنجيرهاي اليگومر حاصل را تائيد كرد.

5- تقدير و تشكر

نويسندگان اين مقاله از پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران كه حامي مالي اين پژوهش بود، تشكر مينمايند.

6- مراجع

[1] Jamshidi, P., (1394) Base oil. Available in 22 September 2019 at http://www.opex.ir/opex_content/media/image/2015/04/4224_orig.pdf

[2] Ray, S., Rao, P. V. C., & Choudary, N. V., (2012) Poly-α-olefin-based synthetic lubricants: a short review on various synthetic routes. lubrication Science, 24, 23-44.

[3] Sadjadi, S., Bahri-Laleh, N., Nekoomanesh-Haghighi, M., Ziaee, F., Dehghani S., Shirbakht, S., Rahbar, A., Salehi Barough, M., & Mirmohammadi, S. A., (2019) Rationalizing chain microstructure in the polyα-olefins synthesized by cationic AlCl3/H2O catalytic system. International Journal of Polymer Analysis and Characterization, 24,556–570.

[4] Nifant’ev, I. E., Vinogradov, A. A., Vinogradov, A. A., Sedov, I. V., Dorokhov, V. G., Lyadov, A. S., Ivchenko, P. V., (2018) Structurally uniform 1-hexene, 1-octene, and 1-decene oligomers: Zirconocene/MAO-catalyzed preparation, characterization, and prospects of their use as low-viscosity low-temperature oil base stocks. Applied Catalysis A, General, 549,40–50.