# اصلاح سطح پروتز دندانی به منظور افزایش خاصیت آبدوستی و ضدقارچی

# سبحان شهسواری1، نادره گلشن ابراهیمی1٭

# 1گروه مهندسی پلیمر.دانشکده مهندسی شیمی.دانشگاه تربیت مدرس.تهران

٭ ebrahimn@modares.ac.ir

چکیده

یکی از مشکلات اساسی در تهیه پروتزها و قطعات پلیمر قابل کاشت در بدن، برهم‌کنش سطح آن‌ها با مایعات و بافت‌ سامانه‌های حیاتی بدن است. اکريل‌ها در دندانپزشکي استفاده‌هاي گوناگوني دارند. از جمله مهمترين آنها که در ساخت پروتز‌هاي متحرک کامل يا به اصطلاح دسته دندان مورد استفاده قرار مي‌گيرد، پلي متيل متاکريلات است. سطح این پروتزها به دلیل وجود خلل و فرج، پناهگاه مناسبی برای میکروارگانیسم‌های درون دهان است. از طرفی سطح این پروتزها آبگریز بوده که شرایط لازم برای چسبیدن و رشد یکی از خطرناک‌ترین میکروارگانیسم‌های درون دهان به نام کاندیدا آلبیکانس را فراهم می آورد. یکی از روش‌های مناسب برای مقابله با این مشکل، ایجاد پوشش مناسب بر روی سطح پروتز است. در این تحقیق با استفاده از نانو ذرات سیلیکا، سطح پروتز پوشش داده شد. اعمال پوشش به وسیله اسپری گان در زمان‌های 1، 2 و 4 ثانیه صورت گرفت. سپس با استفاده از آنالیزهای میکروسکوپ الکترونی و میکروسکوپ نیروی اتمی، مورفولوژی و توپوگرافی سطح بررسی شد. در نهایت با آزمون کشت قارچ، چسبندگی میکروارگانیسم کاندیدا آلبیکانس به سطح مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که پوشش نانو ذرات به مدت 2 ثانیه کمترین زبری سطح و کمترین میزان چسبندگی قارچ به سطح را داشته است.

کلید واژگان: پروتز. کاندیدا آلبیکانس. پلی‌متیل‌متاکریلات. دسته دندان کامل

1- مقدمه

بافت زنده در مجاورت با موادی که سطح آنها فاقد زیست‌سازگاری کافی است، واکنش نشان می‌دهد. بنابراین برای استفاده از مواد مصنوعی در بدن، نیاز به اصلاح خواص سطحی آنها است. طبق مطالعات انجام شده، ساختار و خواص سطحی پلیمر مانند مورفولوژی، میزان آب‌دوستی و آب‌گریزی و ماهیت یونی بر میزان زیست‌سازگاری آن تاثیرگذار است]1[. از طرفی خواص فيزيکي، زيبايي قابل قبول ،ساخت راحت و به صرفه بودن و زیست سازگاری مناسب اکریل‌ها، ازجمله خصوصيات مطلوب اين دسته از رزين‌ها در کاربرد‌هاي دندانپزشکي است. اما خصوصیت‌هایی مانند جذب آب، سطح تقریبا آبگریز و خلل و فرج سطحی در ابعاد میکرو باعث تجمع میکروارگانیسم‌های موجود در دهان که خطرناک‌ترین آن‌ها کاندیدا آلبیکانس است، بر روی سطح دسته دندان پلیمری شده و موجب ایجاد دنچر استوماتیتشود]2[. طبق تحقیقات انجام شده در این زمینه راهکارهایی مانند پوشاندن خلل و فرج سطحی به وسیله نانو ذرات و یا کاهش خصوصیت آبگریزی سطح برای جلوگیری از تجمع میکروارگانیسم‌ها روی سطح دسته دندان پلیمری می‌تواند موثر واقع شود]3[.

2- بخش تجربی

در این تحقیق ابتدا دسته دندان پلیمری را مطابق دستور العمل  کارخانه سازنده (Ivoclar آلمان) به روش پلیمریزاسیون گرماپخت تهیه شد. نمونه‌ها به دو گروه تقسیم شد: الف) نمونه های پوشش داده نشده. ب) نمونه های پوشش داده شده با نانو ذرات سیلیکا (Us Nano، 11-12 نانومتر). نمونه های آکریلی با استفاده از کاغذ سیلیکون  کاربید (شماره 1000) تحت آب روان به مدت 15 ثانیه جلا داده شد، سپس با استفاده از اتانول سطح نمونه ها را شسته تا از آلودگی های احتمالی تمیز شود. محلول 2درصد وزنی نانوذرات سیلیکا، نسبت منظر3-2، 99% خلوص) را در اتانول (Merck آلمان، جرم مولکولی46/07  گرم بر مول، خلوص 9/99%) تهیه شد. محلول حاوی نانوذرات را 3 مرتبه با توان 70%، بسامد 3 کیلوهرتز و ولتاژ 370 ولت و هر مرتبه به مدت 10 دقیقه تحت فراصوت قرار داده، سپس به وسیله اسپری‌گان (به مدت زمان پاشش: 1، 2 و 4 ثانیه) روی سطح دسته دندان پلیمری پاشیده شد. با استفاده از آنالیزهای میکروسکوپ الکترونی و میکروسکوپ نیروی اتمی، مورفولوژی و توپوگرافی سطح بررسی شد. خصوصیات چسبندگی میکروارگانیسم به سطح، به وسیله کشت قارچ کاندیدا آلبیکانس انجام شد.

3- نتايج و بحث

دردشکل(1) تصویر(ب) مربوط به نمونه پوشش داده نشده است. همانطور که مشاهده می‌شود خلل و فرج سطحی در مقیاس میکرو که پناهگاهی برای رشد میکروارگانیسم کاندیدا آلبیکانس است، روی سطح وجود دارد. اما تصویر(الف) مربوط به نمونه پوشش داده شده به وسیله نانوذرات سیلیکا به مدت 2 ثانیه است. همانطور که دیده می‌شود خلل و فرج سطحی به وسیله نانو ذرات پر شده، سطح صاف‌تر به نظر میرسد. در شکل (2) : تصویر (الف) مربوط به نمونه پوشش داده نشده است، میانگین زبری سطح تقریبا 02/1 میکرومتر است. اما تصویر (ب) به دلیل پوشش نانوذرات سلیکا شیارها با ابعاد میکرو پوشش داده شده و میانگین زبری سطح به 328 نانومتر رسیده است. در واقع پوشش به مدت 2 ثانیه حالت بهینه اسپری نانوذرات در این آزمایش محسوب می‌شود، و مدت زمان بیشتر اسپری موجب تجمع نانو ذرات شده و مجددا زبری سطح را افزایش می‌دهد. شکل(3): تصویر (الف) مربوط به نمونه پوشش داده نشده است، همانطور که مشاهده می‌شود میزان چسبندگی قارچ به سطح در این نمونه بسیار زیاد بوده است. دلیل این امر را می‌توان وجود خلل و فرج سطحی و خصوصیت آبگریز سطح دسته دندان دانست. زیرا سطح میکروارگانیسم کاندیدا آلبیکانس نیز دارای خصوصیت آبگریز بوده و برهمکنش‌های آبگریز سبب تمایل دو سطح به همدیگر می‌شود. اما در تصویر(ب) به شدت چسبندگی قارچ به سطح کم شده است. به دلیل اینکه نانو ذرات سیلیکا دارای خاصیت آبدوست است و همین امر موجب افزایش میزان آبدوستی سطح و کاهش برهمکنش‌های آبگریز میان کاندیدا آلیبیکانس و سطح دسته دندان شده است. از طرفی همانطور که گفته شد نانو ذرات خلل و فرج سطحی را نیز کاهش داده و از تجمع میکروارگانیسم‌ها روی سطح جلوگیری می‌کنند.

شكل 1. پوشش داده نشده (الف) پوشش داده شده به مدت 2ثانیه (ب)

شكل 2. پوشش داده نشده (الف) پوشش داده شده به مدت 2ثانیه (ب)

شكل 3. پوشش داده نشده (الف) پوشش داده شده به مدت 2ثانیه (ب)

4- نتيجه‌گيری

بنابراین پوشش سطح دسته دندان به وسیله نانو ذرات سیلیکا به دلیل پر کردن خلل و فرج سطحی، باعث کاهش زبری سطح نمونه‌ها شد. این کاهش در زبری سطح باعث افزایش خاصیت آبدوستی سطح نیز شد. بنابراین هم خلل و فرج سطحی که پناهگاهی برای رشد قارچ کاندیدا آلبیکانس بود، کاهش و خاصیت آبدوستی سطح افزایش یافته است که متعاقبا چسبندگی قارچ کاندیدا آلبیکانس که دارای خصوصیت آبگریز است به سطح کاهش پیدا کند.

مراجع

[1] Chen, H., Han, Q., Zhou, X., Zhang, K., Wang, S., Xu, H., Weir, M., Feng, M., Li, M., Peng, X. and Ren, B., 2017. Heat-polymerized resin containing dimethylaminododecyl methacrylate inhibits Candida albicans biofilm. Materials, 10(4), p.431.

[2] de Castro, D.T., Valente, M.L., Agnelli, J.A.M., da Silva, C.H.L., Watanabe, E., Siqueira, R.L., Alves, O.L., Holtz, R.D. and Dos Reis, A.C., 2016. In vitro study of the antibacterial properties and impact strength of dental acrylic resins modified with a nanomaterial. The Journal of prosthetic dentistry, 115(2), pp.238-246.

[3] Motaal, H.E., Shakal, E.A., Elkafrawy, H.E. and Aly, A.S., 2017. Effect of glow discharge and dielectric barrier discharge plasma as surface treatment on repaired acrylic denture base resin. Tanta Dental Journal, 14(2), p.68.

Denture stomatit