تأثیر افزودن پلیمر شیشه‌ای به غشای پلی(اتر-بلاک-آمید) برای جداسازی CO2/N2

علیرضا انصاری، امیرحسین نوارچیان*

گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه اصفهان

٭نویسنده مسئول: navarchian@eng.ui.ac.ir

چکیده

در این پژوهش، به منظور بهبود عملکرد جداسازی گاز CO2 از N2 و افزایش مقاومت نرمشوندگی، به غشای رابری پلی(اتر-بلاک-آمید) با نام تجاری پباکس 2533، دو پلیمر شیشهای ماتریمید و پلیاستایرن (PS) به میزان 5% وزنی به روش آلیاژسازی محلولی اضافه شد. آزمون مادون‌قرمز تبدیل فوریه (FTIR) به منظور بررسی ساختار شیمیایی، آزمون پراش اشعهی ایکس (XRD) به منظور بررسی ریزساختار و آزمون تراوایی در پنج فشار 2، 4، 6، 8 و 10 بار برای بررسی عملکرد غشایی و مشاهدهی تأثیر فشار بر غشاء انجام شد. مشاهده شد مقاومت غشای حاوی پلیمر شیشهای نسبت به پباکس خالص بهبود یافته است. همچنین نتایج نشان داد افزودن ماتریمید باعث بهبود بیشتری در انتخابپذیری و تراوایی غشای نهایی شد و غشاء را به خط رابسون نزدیکتر کرد.

کلید واژگان: پباکس 2533، ماتریمید، پلی‌استایرن، غشا، جداسازی CO2

1- مقدمه

فرآیند غشایی برای جداسازی گاز دی‌اکسیدکربن (CO2) از نیتروژن N2)) بدون نیاز به تأمین سرمایش و گرمایش شدید و مادهی واسط و صرف انرژی فراوان، نسبت به سایر روش‌ها میتواند بسیار کاراتر باشد [1]. غشای صنعتی مناسب دارای تراوایی و انتخابپذیری بالایی است که این مسئله برای غشاهای پلیمری با محدودیت رابسون روبهرو میباشد [2]. بسته به دمای عملیات جداسازی غشاء و دمای انتقال شیشهای پلیمر (Tg)، غشاهای ساخته شده از پلیمرهای رابری و شیشهای به ترتیب دارای تراوایی و انتخابپذیری بالایی میباشند [3]. مخلوطسازی این دو دسته پلیمر، روشی مناسب برای بهبود کارایی غشاهای پلیمری است [4]. یکی از پلیمرهای رابری معمول برای جداسازی گاز، پلی(اتر-بلاک-آمید) با نام تجاری پباکس 2533 است. از سوی دیگر، ماتریمید هم پلیمر شیشه‌ای با انتخاب‌پذیری مطلوب است. به نظر می‌رسد اضافه کردن ماتریمید به فاز رابری پباکس، در مجموع عملکرد بهتری را برای جداسازی CO2 از N2 به نمایش بگذارد. قیمت بالای ماتریمید، بررسی سایر پلیمرهای شیشه‌ای ارزانتر و در دسترستر مثل پلی‌استایرن (PS) را ضروری می‌نماید. مصلح و همکاران با افزودن پلیمر شیشهای ماتریمید به پباکس عملکرد غشایی را افزایش دادند [5]. یو و همکاران با افزودن کلوئیدهای PS به پباکس به صورت نانو ذره مشاهده کردند که عملکرد غشایی کاهش مییابد [6]. به همین دلیل در این پژوهش از پباکس 2533 برای جداسازی CO2 از N2 استفاده شده است. ماتریمید دارای انتخاب‌پذیری و PS دارای مقاومت نرم‌شوندگی بالایی میباشد. به منظور بهبود عملکرد غشایی و افزایش مقاومت نرمشوندگی این دو پلیمر به پباکس 2533 افزوده شدند.

2- بخش تجربی

در این آزمایش از سه پلیمر پباکس 2533 ساخت شرکت آرکمای فرانسه، PS نوع GPPS1540 ساخت پتروشیمی تبریز و ماتریمید 5218 ساخت شرکت هانستمن آمریکا استفاده شد. حلال مورد استفاده در این پژوهش مخلوط 40/60 وزنی از دو حلال دیکلرومتان (DCM) و تریکلرومتان (TCM) است که با CLM نامگذاری شده است. دو پلیمر شیشهای PS و ماتریمید پس از حذف رطوبت در آون، با ترکیب درصد 5% وزنی به پباکس اضافه و با حلال CLM به مدت 16 ساعت در دمای C40 مخلوط شدند. پس از آن، محلول درون قالب شیشه‌ای ریخته شده و به مدت 16 ساعت در دمای محیط و سپس به مدت 5 ساعت در آون با دمای C70 خشک شدند. نمونههای حاوی 5% PS و ماتریمید به ترتیب نمونههای BS5 و BM5 نام‌گذاری شد. برای مشخصه یابی نمونهها، آزمونهای FTIR به منظور بررسی ساختار شیمیایی، XRD برای بررسی ریزساختار و آزمون تراوایی به منظور بررسی خواص غشایی انجام شد.

3- نتایج و بحث

الف

ب

در شکل 1 نمودار طیف FTIR نمونههای مخلوط و پباکس خالص نمایش داده شده است. همانطور که مشاهده میشود به دلیل برهمکنش بسیار کم بین فازها و درصد جزئی پلیمر شیشه‌ای در فاز رابری پباکس، جایگاه قلهها در طیف تغییر چشمگیری نکرده است. بدین منظور در شکل 1-ب از مشتق دوم طیف برای بررسی برهمکنش‌های خفیف استفاده شد که جابجایی جزئی دلیل این امر می‌باشد. در جدول 1 پارامتر حلالیت‌های جزئی و اختلاف پارامتر حلالیت دو پلیمر شیشهای با پباکس آورده شده است. با توجه به نزدیکی پارامتر حلالیت پباکس و ماتریمید نسبت به PS برهمکنش بیشتر در نمونه BM5 توجیهپذیر است.

شکل 1. الف) طیف FTIR و ب) مشتق دوم طیف FTIR و تفاوتهای نمونههای حاوی 5% پلیمر شیشهای نسبت به نمونهی پباکس خالص

جدول 1. پارامترهای حلالیت‌ هیدروژنی، دوقطبی و پراکندگی پلیمرهای مورد استفاده و اختلاف پارامتر حلالیت آنها با پباکس

| نام ماده | پارامترهای حلالیت (MPa0.5) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H | P | D | T |  |
| پباکس 2533 | 8/6 | 6/7 | 6/17 | 34/20 | - |
| ماتریمید | 7/6 | 5/9 | 7/18 | 02/22 | 20/2 |
| PS | 30/4 | 75/5 | 28/22 | 41/23 | 62/5 |

از آزمون XRD نیز پارامتر فاصلهی d و درصد بلورینگی نمونهها به دست آمد(جدول 2) با افزودن هر دو پلیمر شیشهای به میزان 5% وزنی درصد بلورینگی کاهش یافته اما پارامتر فاصلهی d که معیاری از فضای خالی بین زنجیرهای پلیمر است [7] در نمونهی حاوی PS تغییری نکرده و در نمونهی حاوی ماتریمید افزایش داشته است.

جدول 2. پارامتر فاصلهی d و درصد بلورینگی نمونههای حاوی 5% پلیمر شیشهای و پباکس خالص

| نام نمونه | پباکس 2533 | BS5 | BM5 |
| --- | --- | --- | --- |
| فاصلهی d (A) | 26/6 | 26/6 | 35/6 |
| درصد بلورینگی | 56/33 | 93/29 | 75/30 |

آزمون تراوایی به صورت سامانهی تک گازی در پنج فشار 2، 4، 6، 8 و 10 بار انجام شد و نتایج آن در شکل 2 آورده شده است. با افزودن 5% وزنی PS تراوایی در تمام فشارها کاهش یافته است اما با افزودن ماتریمید در فشارهای بیش از 6 بار تراوایی افزایش یافته است. انتخابپذیری در تمام فشارها با افزودن هر دو پلیمر شیشهای افزایش یافته است. با افزایش فشار تراوایی کاهش و انتخابپذیری افزایش مییابد. افزایش فشار باعث فشردگی زنجیرهای پلیمر و کاهش نفوذپذیری میگردد و از طرفی دیگر باعث افزایش غلظت و حلالیت گاز در پلیمر میشود [8], [9]. نظر به این که تراوایی حاصل ضریب نفوذپذیری در حلالیت است، با افزایش فشار کاهش ضریب نفوذپذیری بیشتر از افزایش انتخابپذیری میباشد. با توجه به نمودار انتخابپذیری با افزودن ماتریمید شیب تغییرات انتخابپذیری با افزایش فشار نسبت به پباکس خالص افزایش داشته است. این موضوع بهبود مقاومت نرمشوندگی را در نمونهی BM5 نسبت به پباکس خالص نشان میدهد [10].

شکل 2. تراوایی و انتخابپذیری نمونهها در فشارهای مورد نظر آزمون

تغییر عملکرد غشایی نمونههای ساخته شده را میتوان در شکل 3 مشاهده کرد. هر دو نمونه حاوی پلیمر شیشهای به حد بالایی رابسون نزدیک شدهاند. برای مقایسهی بهتر، نتیجه عملکرد سه نمونهی غشاء بر پایه پباکس، از پژوهشهای دیگر در شکل 3 آورده شدهاند [6], [11]. با توجه به افزایش عملکرد و بهبود مقاومت نرم‌شوندگی در برابر CO2 نمونهی بهینه BM5 است.

4- نتیجهگیری

به دلیل برهمکنش قوی‌تر بین گروه‌های عاملی ماتریمید و پباکس، انتخابپذیری نمونهی BM5 بیشتر از پباکس است. همچنین به همین دلیل مقاومت در برابر نرمشوندگی CO2 در این نمونه بهبود یافته است. با افزودن ماتریمید به پباکس، پارامتر فاصلهی d و کسر فضای خالی غشاء افزایش و تراوایی در نمونهی BM5 افزایش یافته است. درست است که افزایش فشار باعث کاهش تراوایی شده است اما افزایش انتخابپذیری غشاها به اندازهای بوده که افزایش فشار از 2 تا 10 بار باعث بهبود عملکرد غشایی گردیده است.

شکل 3. فاصلهی غشاهای ساخته شده تا نمودار رابسون

مراجع

[1]	M. Aresta, Carbon Dioxide Recovery and Utilization, Illustrate. Springer Science & Business Media, 2003.

[2]	R. W. Baker, Membrane Technology and Applications, 3rd ed. John Wiley & Sons, 2012.

[3]	L. M. Robeson, W. F. Burgoyne, M. Langsam, A. C. Savoca, and C. F. Tien, “High performance polymers for membrane separation,” Polymer (Guildf)., vol. 35, no. 23, pp. 4970–4978, Nov. 1994.

[4]	I. S. Elashmawi and N. A. Hakeem, “Effect of PMMA addition on characterization and morphology of PVDF,” Polym. Eng. Sci., vol. 48, no. 5, pp. 895–901, May 2008.

[5]	S. Mosleh, M. R. Mozdianfard, M. Hemmati, and G. Khanbabaei, “Synthesis and characterization of rubbery/glassy blend membranes for CO2/CH4 gas separation,” J. Polym. Res., vol. 23, no. 6, pp. 1–14, 2016.

[6]	B. Yu, H. Cong, Z. Li, J. Tang, and X. S. Zhao, “Pebax-1657 nanocomposite membranes incorporated with nanoparticles/ colloids/carbon nanotubes for CO2/N2 and CO2/H2 separation,” J. Appl. Polym. Sci., vol. 130, no. 4, pp. 2867–2876, 2013.

[7]	M. Isanejad, N. Azizi, and T. Mohammadi, “Pebax membrane for CO2/CH4 separation: Effects of various solvents on morphology and performance,” J. Appl. Polym. Sci., vol. 134, no. 9, pp. 1–9, 2017.

[8]	P. D. Sutrisna, J. Hou, H. Li, Y. Zhang, and V. Chen, “Improved operational stability of Pebax-based gas separation membranes with ZIF-8: A comparative study of flat sheet and composite hollow fibre membranes,” J. Memb. Sci., vol. 524, pp. 266–279, Feb. 2017.

[9]	M. Z. Shahruddin and M. I. S. Jasni, “Polymeric Composite Membrane for CO2/CH4 Separation,” Icgsce 2014, pp. 167–175, 2015.

[10]	R. Surya Murali, S. Sridhar, T. Sankarshana, and Y. V. L. Ravikumar, “Gas permeation behavior of pebax-1657 nanocomposite membrane incorporated with multiwalled carbon nanotubes,” Ind. Eng. Chem. Res., vol. 49, no. 14, pp. 6530–6538, 2010.

[11]	V. Nafisi and M. B. Hägg, “Development of nanocomposite membranes containing modified Si nanoparticles in PEBAX-2533 as a block copolymer and 6FDADurene diamine as a glassy polymer,” ACS Appl. Mater. Interfaces, vol. 6, no. 18, pp. 15643–15652, 2014.