# تاثیر ولاستونیت و تالک بر خواص مکانیکی و حرارتی پلی پروپیلن در حضور سازگارکننده‌ی پلی پروپیلن گرفت شده با مالئیک انیدرید

# 1مطهره آقاشفیع، 1سید سجاد خسروی، 1میلاد جلیلیان

# 1گروه تحقیق و توسعه شرکت نیرومند پلیمر پارس

R-D@npolymer.com

چکیده

دراین پژوهش با استفاده از pp-homopolymer و درصدهای مختلف از Wollastonite(CaSiO3) Talc/ (0/20, 20/0 ,10/10)  و رسیدن به درصد بهینه و بررسی خواص مکانیکی (استحکام کششی، مدول خمشی، استحکام خمشی، استحکام ضربه) و آنالیز حرارتی (DSC)و خواص حرارتی( HDT) پرداخته شده است. پس از بدست آوردن درصد بهینه مصرف، و رسیدن به خواص مطلوب با استفاده از 2% از PP-g-MAH (پلی پروپیلن اصلاح شده با مالئیک انیدرید)  به عنوان سازگارکننده، به تاثیر آن بر خواص مکانیکی و حرارتی پرداخته شد، و منجر به افزایش استحکام کششی، مدول خمشی، استحکام خمشی و HDT شده است.

کلید واژگان: پلی پروپیلن، ولاستونیت، تالک، PP-g-MAH

1- مقدمه

پلی پروپیلن یک پلیمر گرمانرم غیر قطبی است که به علت سختی بالا، انعطاف پذیری، مقاومت در برابر چربی ها و همچنین هزینه کم و قابلیت فرآیند آسان، به صورت گسترده مورد استفاده قرار می گیرد. این خواص نشان می دهد پلی پروپیلن برای ترکیب با rPET مناسب است تا کاربرد محصولات بازیافت شده را افزایش دهد. با توجه به ناسازگاری فازی درفرایند تولید، این عدم سازگاری فازها را می توان با افزودن سازگارکننده و یا عوامل جفت کننده حل کرد. متداول ترین سازگار کننده برای پلیمرهای بر پایه PP، پلی پروپیلن پیوند شده با مالئیک انیدرید(PP-g-MAH)  می باشد. استفاده از PP، PP-g-MAH و ولاستونیت در مقدار بهینه به طور موثر، خواص و عملکرد ضایعات PET را بهبود می بخشد و موجب افزایش استحکام کششی، مدول یانگ و HDT و ازدیاد طول تا نقطه شکست می شود، ولی در ضربه با کاهش اندک روبه رو هستی[1]. درکامپوزیت های PP/Wollastonite اثر تقویت کنندگی ولاستونیت با توجه به ساختار، چقرمگی مواد را افزایش می دهد. همچنین چسبندگی قوی تر باعث افزایش مدول می شود. سطح ذرات wollastonite باعث بهبود چسبندگی بین پرکننده و پلی پروپیلن می شود. استفاده از ولاستونیت در ماتریس پلی پروپیلن با توجه به شکل ساختاری سوزنی شکل موجب کاهش فضاهای خالی در آمیزه و همچنین پر کردن خلل و فرج در ماتریس شده و از تمرکز جلوگیری میکند[2]. با توجه به اینکه چسبندگی بین ماتریس پلیمری با پرکننده معدنی مناسب است و باعث می شود تنش وارد شده به ماتریس پلیمر به ذرات پرکننده منتقل شود، خواص مکانیکی را بهبود می دهد. از انجا که نسبت ابعاد  ولاستونیت زیاد است موجب تقویت پلیمر و افزایش سختی می شود. برای بهبود چسبندگی از اصلاح کننده سطحی،PP-g-MAH  استفاده می شود. در حضور ولاستونیت چسبندگی بین پرکننده و ماتریس پلیمر بهبود یافته و همچنین موجب افزایش استحکام خمشی و HDT  شده است. حضور این فیلر بر دمای کریستالیزاسیون و درصد کریستالی پلی پروپیلن تاثیر گذار نخواهد بود[3].

در این پژوهش با استفاده از PP/Talc/wollastonite، خواص مکانیکی مورد بررسی قرار گرفته و درصد بهینه بدست آمده. در نهایت خواص مکانیکی و حرارتی در نمونه بهینه با 2% سازگارکننده  PP-g-MAH  مورد بررسی قرار گرفته است.

2- بخش تجربی

2-1 روش

نمونه ها طبق فرمولاسیون جدول 1 تولید شد، تمامی نمونه ها ابتدا در میکسر به مدت 5-7 دقیقه مخلوط شدند، سپس با استفاده از اکسترودر دو مارپیچ و با استفاده از side feeder  آمیزه ‌سازی انجام شد. پس از آماده سازی و تولید نمونه ها، تست های مکانیکی و حرارتی طبق استاندارد گرفته شد.

جدول1.درصد ترکیب نمونه ها

| PP-g-MAH | CaSiO3 | Talc | PP | نمونه | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0% | 0% | 20% | 80% | A1 | 1 |
| 0% | 20% | 0% | 80% | A2 | 2 |
| 0% | 10% | 10% | 80% | A3 | 3 |
| 2% | 10% | 10% | 78% | A4 | 4 |

3- نتایج و بحث

3-1  -اثر تالک و ولاستونیت  بر خواص مکانیکی

با بررسی نمونه ها با اضافه کردن ولاستونیت به آمیزه در نمونه A2 ضربه کاهش می یابد، و همچنین در نمونه A4 با اضافه کردن 2%، PP-g-MAH نسبت به نمونه A2 ضربه کمی افت خواهد داشت. با در نظر گرفتن اینکه در نمونه A2،20% ولاستونیت استفاده شده است و توجیه اقتصادی ندارد، درنمونه A4 با10% ولاستونیت، و همچنین استفاده از PP-g-MAH  توانستیم کامپاندی تولید کنیم که از نظر اقتصادی مناسب بوده و در پارامتر ضربه نیز کاهش چشمگیری نداشته باشیم. )جدول2(

با توجه به تست نموهای A1,A2,A3,A4 نتایج بدست آمده نشان دهنده این است که استفاده از 20% پرکننده معدنی ولاستونیت در نمونه A2 نسبت به نمونه‌ های  A1,A3 استحکام کششی در نقطه تسلیم افزایش داشته است. در نمونه A4 و همچنین در آمیزه های پلیمری بر پایه پلی پروپیلن ، استفاده از PP-g-MAH به عنوان سازگاری کننده در ترکیب با ولاستونیت ، موجب افزایش استحکام کششی در نقطه تسلیم می شود. علت افزایش استحکام کششی در نقطه شکست در نمونه های تولید شده با ولاستونیت، (نمونه بهینه A4 و نمونه ,(A2 وجود ساختارهای سوزنی شکل ولاستونیت و همچنین نسبت منظر آن نسبت به تالک می باشد. لازم به ذکر است، اضافه کردن PP-g-MAH به این آمیزه ضمن ایجاد چسبندگی و کاهش تنش بین سطحی سبب ایجاد سازگاری بهتر بین پلیمر و پرکننده شده است)جدول2)

اضافه کردن ولاستونیت به علت ساختار سوزنی شکل و نسبت L/D بالاتر از تالک و همچنین مقاومت بیشتر نسبت به تغییر شکل، سبب افزایش مدول خمشی شده است (جدول2). با اضافه کردن PP-g-MAH به علت بهبود چسبندگی بین پلیمر و پرکننده مدول خمشی  بهبود پیدا کرده است.

با توجه به بررسی نمونه ها در نمونه A4 به دلیل ساختار سوزنی شکل و همچنین نسبت L/D بالا و با استفاده از PP-g-MAH که نقش سازگار کننده را دارد موجب افزایش استحکام خمشی نسبت به تمامی نمونه ها می شود.( جدول2)

جدول 2. نتایج تست های مکانیکی

| استحکام خمشی (Mpa) | مدول خمشی (Mpa) | استحکام کششی در نقطه شکست (Mpa) | استحکام کششی در نقطه تسلیم (Mpa) | استحکام ضربه (kj/m²) | نمونه |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40.27 | 1835 | 20.21 | 29.1 | 4.13 | A1 |
| 50.2 | 2125 | 26.8 | 30.2 | 3.23 | A2 |
| 45 | 2169 | 24.42 | 29.66 | 3.85 | A3 |
| 51.7 | 2310 | 26.39 | 31.3 | 3.28 | A4 |

3-2 اثر تالک و ولاستونیت  بر خواص و رفتار حرارتی

با توجه به نمودار DSC می توان نتیجه گرفت در نمونهA2 ، با افزایش ولاستونیت به دلیل ساختار سوزنی و بلوری ولاستونیت درصد بلور بیشتر شده و سطح زیر نمودار بیشتر شده و در نمونه A3 وA4 با کاهش درصد ولاستونیت سطح زیر نمودار کاهش یافته و تاثیر چندانی بر رفتار پلیمر در نقطه ذوب نداشته است (شکل 1). با بررسی آنتالپی نمونه ها می توان نتیجه گرفت در نمونه A4 در حضور  PP-g-MAH به عنوان عامل هسته زا عمل کرده و سطح زیر نمودار نسبت به نمونه A2,A3 کمتر شده است.(جدول3)

شکل1. DSC . نمونه A4,A3,A2,A1

جدول3. آنتالپی نمونهA1,A2,A3,A4

| نمونه | A1 | A2 | A3 | A4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| آنتالپی (J/g) | 18.6- | 33.53- | 34.77- | 27.38- |

با بررسی نتایج، افزایش HDT  با اضافه کردن ولاستونیت به آمیزه کاملا مشخص است. در نمونه A2 وA3  وجود ولاستونیت به دلیل مقاومت گرمایی بالا و همچنین سختی ذرات آن که مانع از تحرک زنجیرهای پلیمری می شوند، افزایش HDT چشمگیر می باشد(جدول2). در نمونه  A4به دلیل استفاده از PP-g-MAH افزایش HDT داشته ایم. گروه مالئیک انیدرید سازگاری را بیشتر کرده و همچنین موجب افزایش HDTشده است.( شکل2)

شکل2. HDT . نمونه A4,A3,A2,A1

4- نتيجه‌گيری

با بهبود خواص مکانیکی و حرارتی توانستیم کامپاندی مناسب برای صنایع مختلف بویژه خودرو سازی تولید کنیم. با توجه به اینکه چسبندگی سطحی بین پرکننده و ماتریس در حضور سازگار کننده افزایش می یابد، از ولاستونیت و تالک می توان برای تقویت پلی پروپیلن استفاده کرد. با استفاده از ولاستونیت و تالک و PP-g-MAH به عنوان عامل سازگار کننده، چسبندگی سطحی به طور مؤثر افزایش یافته است که می تواند به توانایی گروه های MAH در واکنش به گروه های قطبی در ولاستونیت و تالک نسبت داده شود، هرچه چسبندگی بهتر باشد دمای HDT بالاتر میرود. ولاستونیت در مقدار بهینه به طور موثر خواص مکانیکی و حرارتی را افزایش می دهد و در برخی خواص مانند استحکام ضربه با کاهش اندک نسبت به تالک روبه‌رو هستیم. چسبندگی قوی در فاز میانی موجب افزایش مدول در نمونه بهینه ی IPP/TALC/WOLLASTONITE/PP-G-MAH ( 2/10/10/78 ) شده است. نتایج DSC نشان میدهد حضور سازگارکننده تاثیر چندانی در نقطه ذوب ندارد. پرکننده ولاستونیت به دلیل بهبود خواص مکانیکی و حرارتی در برخی از قطعات خودرویی که دارای الزام استفاده از ولاستونیت هستند مورد استفاده قرار میگیرند. با این وجود قیمت ولاستونیت نسبت به دیگر فیلر های معدنی بالاتر می باشد و از این بابت به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست. در نتیجه این کامپاند (A4) می تواند جایگزین بسیار مناسبی برای کامپاندهای بر پایه ولاستونیت باشد.

مراجع

[1]Chaiwutthinan,P,Suwannacht.S,Larpkasemsuk.(2018).Recycledpoly(ethyleneterephthalate)/polypropylene/wollastonite composites using PP-g-MA as compatibilizer: Mechanical, thermal and morphological properties.Journal of Metals, Materials and Minerals, Vol.28,115-123.

[2] Liang, J.-Z. (2016). Impact and Flexural Properties of PP/CaSiO3 Composites. Society of Plastics Engineers.

[3] Minjie,C,Chaoying,w,Wenjuan,S,Yinxi,Z,Yong,Z,Jianmin,Z.(2008). Effects of Interfacial Adhesion on Properties of Polypropylene/Wollastonite Composites, Journal of Applied Polymer Science, Vol. 107,1718–1723.

1. Differential Scanning Calorimetry (DSC)

2. Heat Deflection Temperature (HDT)