اصلاح غشا الکتروریسی شده بر پایه پلی آکریلونیتریل با نانوذرات SiO2 و کاربرد آنها در حذف رنگ

فاطمه ابراهیمی سروینه باغی* ، عبداله عمرانی، سیدرضا نبوی

دانشگاه مازندران

*f.ebrahimi86@gmail.com

چکیده:

امروزه همهی کشورهای جهان آب را سرمایه ملی میدانند از این رو تصفیه آب از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مطالعه جهت تصفیهی پساب ها و حذف رنگ، از نانو غشاهایالکتروریسی شده بر پایهی پلی آکریلونیتریل(PAN)  استفاده شد. سه نوع نانو غشا شامل غشای PAN، غشای بر پایه PAN و نانوذرات SiO2 و دیگری غشا PAN که با استفاده از نانوذرات SiO2 به روش الکترواسپری دکور شده اند تهیه و کارایی آنها در حذف رنگ مالاشیت سبز مقایسه شد. ایزوترم های لانگمیر و فروندلیچ مربوطه رسم و مطالعات سینتیکی حذف رنگ توسط سه غشای ساخته شده مورد مطالعه قرار گرفت. ساختار غشاها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی انتشار FE-SEM)) بررسی گردید. نتیجه ی این بررسی ها عملکرد بهتر نانوالیاف PAN اسپری شده با نانوذرات SiO2 بوده است. همچنین ایزوترم های فروندلیچ  و سینتیک شبه درجه دوم تطابق بهتری با فرایند جذب مورد نظر داشته اند.

کلید واژه ها:

نانوالیاف، الکتروریسی، پلی آکریلونیتریل، حذف رنگ، نانوذرات

1- مقدمه

تصفیه آب از اهمیت زیادی برخوردار میباشد. برای انجام این کار روشها و تکنولوژیهای مختلفی وجود دارد که استفاده از هر کدام باعث بهبود کیفیت آب یا فاضلاب تصفیه شده می شود  ]1[.

در دهههای گذشته، روشهای مختلف فیزیکی و شیمیایی برای حذف فلزات سنگین و رنگ ها توسعه یافته است]2[. فناوری فیلتراسیون غشایی با استفاده از انواع مختلف غشاها و به دلایلی مانند راندمان بالا، کاهش تعداد واحدهای عملیاتی (صرفه جویی در فضا) و بازیابی محصولات با ارزش (جهت استفاده مجدد در خود فرایند یا سایر کاربردها) در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است ]4و5[ و با تغییر در ترکیب شیمیایی و اصلاح سطح می‌توان به غشاهای لیفی با خصوصیات فیزیک و شیمیایی مطلوب دست یافت [6]. اخیراً با ورود فناوریهای نوین در تصفیهی آب و پسابهای صنعتی، راهکارهای جدیدی با استفاده از فناوری نانو و محیطهای متخلخل معرفی شده است. توانایی بالای فناوری نانو در حذف مواد آلی از آب و پسابها موجب توجه ویژهای به این موضوع گردیده است ]3[. در این روشها برای افزایش سطح موثر غشا و به دنبال آن تغییر در خواص فیزیکی و شیمیایی مانند جذب سطحی، میزان ترشوندگی و ... از الیاف با مقیاس نانو می‌توان استفاده کرد. روش‌های مختلفی برای تولید نانوالیاف وجود دارد، الکتروریسی با دارا بودن خصوصیاتی چون امکان صنعتی شدن، تکرار پذیری، سهولت و کنترل ابعاد الیاف، پرکاربردترین آنها محسوب میشود. فناوری الکتروریسی به عنوان روشی عملی و انعطافپذیر برای تولید نانوالیاف در مقیاس انبوه است که می‌توان ساختار و ترکیب شیمیایی این مواد را در آن به آسانی کنترل کرد [7]. به این ترتیب الکتروریسی راهکاری ایده‌آل برای ساخت سطوح خاص فراهم می‌آورد و پژوهشها در ساخت جاذب‌ها، غشاها و ایروژل‌های نانولیفی برای حذف مؤثر آلایندههای آبی در سال‌های اخیر شاهدی بر گسترش سریع این حوزه است [8].

پلی‌آکریلونیتریل(PAN) یکی از پلیمرهای پایه پتروشیمی بوده  است که در سالهای اخیر توجه زیادی به آن در زمینه تهیه فیبر شده است. این پلیمر یک پلیمر وینیلی از خانواده آکریلاتها می باشد. شیمی PAN به دلایل مختلف قابل توجه بوده و این پلیمر یکی از منابع اصلی جهت تولید نانوالیاف کربن می باشد. همچنین دارای سطح وسیعی برای ذخیرهی الکتریکی و انرژی، به خوبی رشتههای گرافیت است ]9[. این پلیمر در فرایند الکتروریسی بسیار خوشرفتار است] 10[. از آنجا که نانوالیاف تهیه شده از پلی اکریلونیتریل دارای منافذ کافی جهت گذردهی محلول آبی است در این پژوهش غشاهای پلیمری مختلف با فرایند الکتروریسی از محلول‌های پلیمری پلی‌آکریلونیتریل و نانوذرات SiO2 ساخته شد و خواص فیزیکی و شیمیایی آنها بررسی گردید تا بتوان غشایی ساخت که دارای استحکام و هم منافذ مطلوب جهت گذردهی باشد.

2- بخش تجربی

1-2- تهیه نانو الیاف:

1-1-2- تهیه نانوالیاف PAN: جهت تهیه نانو الیاف PAN محلول 9%  وزنی PAN با حلال DMF تهیه و به مدت 24 ساعت بر روی همزن مغناطیسی با دور 500 و دما 50 درجه سانتیگراد همزده شد سپس جهت تزریق به دستگاه الکتروریسی توسط سرنگ شیشه ای آماده گردید. شرایط الکتروریسی برای این الیاف: ولت24=V، فاصله نوک سرنگ تا جمع آوری کننده 150 میلی متر، سرعت تزریق 8/0، حجم تزریق 5 میلی لیتر.

پس از اتمام الکتروریسی نانوالیاف به مدت 1 ساعت در دمای50 درجه خشک شد.

2-1-2- تهیه نانوالیاف PAN/SiO2:  برای تهیه این الیاف محلول 9% وزنی PAN و 5% وزنی SiO2 در حلالDMF تهیه و بر روی و به مدت 24 ساعت بر روی همزن مغناطیسی با دور 500 و دما 50 درجه سانتیگراد همزده شد سپس جهت تزریق به دستگاه الکتروریسی توسط سرنگ شیشه ای آماده گردید. شرایط الکتروریسی مشابه بخش قبل است.

3-1-2- تهیه نانوالیافSiO2(ES) –PAN:

برای تهیه پایهی این الیاف محلول 9% وزنی PAN در حلالDMF تهیه و بر روی و به مدت 24 ساعت بر روی همزن مغناطیسی با دور 500 و دما 50 درجه سانتیگراد همزده شد سپس جهت تزریق به دستگاه الکتروریسی توسط سرنگ شیشه ای آماده گردید. . شرایط الکتروریسی برای این الیاف: کیلوولت24=V، فاصله نوک سرنگ تا جمع آوری کننده 150 میلی متر، سرعت تزریق 8/0، حجم تزریق 4 میلی لیتر. از طرف دیگر محلول 5% وزنی SiO2 در 1 میلی لیتر DMF با دستگاه اولتراسونیک به مدت 1 ساعت همزده شد سپس 1 میلی لیتر از محلول پلیمر باقی مانده با آن به مدت 2 ساعت بر روی همزن مغناطیسی با دور 500 و دما 50 درجه سانتیگراد همزده شد سپس جهت  الکترو اسپری بر روی نانو الیاف PAN آماده گردید. شرایط الکترواسپری: کیلوولت30=V، فاصله نوک سرنگ تا جمع آوری کننده 100 میلی متر، سرعت تزریق 8/0، حجم تزریق 1میلی لیتر.

2-2- حذف رنگ:

محلوا های آبی رنگ مالاشیت سبز در غلظت های مختلف تهیه گردید. 10میلی لیتر محلول ppm20  آن توسط 25 میلی گرم  از نانوالیاف به حالت ناپیوسته مورد تماس قرار گرفت و نتیجه توسط دستگاه طیف بینی UV مورد مطالعه قرار گرفت.

3- نتايج و بحث

آزمایشات حذف رنگ مالاشیت سبز  در حالت ناپیوسته نشان داد مقدار 25میلی گرم از نانوالیافSiO2(ES) –PAN برای حذف 10 میلی لیتر محلول ppm10 مالاشیت سبز دارای ظرفیت جذب بالا تری است. همچنین مطالعات سینتیکی نشان داد که داده های جذب یرای حذف رنگ مورد نظر از مدل شبه درجه دوم پیروی می کنند. همچنین ایزوترم فروندلیچ مطابقت بیشتری با داده های جذب داشته اند که نشان از چند لایه بودن جذب سطحی و فعال بودن سایت هایSiO2 بر روی سطح نانوالیاف PAN است.

مطالعات FE-SEM نیز تولید نانوذرات SiO2 به روش الکترو اسپری با توزیع ذرات تقریبا یکنواخت را نشان می دهد.

ارائه معادلات

معادلات بايد به‌ترتيب شماره‌گذاری شوند، شماره معادلات بايد در داخل پرانتز در سمت راست و در امتداد خط حاوی معادلات قيد شود.

| (1) | q=((C0-C)Vm | Adsorption capacity |
| --- | --- | --- |
| (2) | Ln(qe-qt)=lnqt-k1t | Linear pseudo-first-order |
| (3) | qt=qe(1-e-k1t) | Non-linear Pseudo-first-order |
| (4) | tqt=1k2qe2+1qet | Linear pseudo-second-order |
| (5) | qt=k2qe2t1+k2qet | Non-linear Pseudo |
| (6) | qmaxKLCe1+KLCe | Langmuir isotherm |
| (7) | qe=KfCe1n | Freundlich isotherm |

ارائه جدول‌ها، شکل‌ها، نمودارها و تصاویر

جدول 1. مقادیر k بدست آمده از برازش معادلات سینتیکی برای نانو الیافPAN و PAN/SiO2، PAN-SiO2(ES)

|  |  |  | k | R |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PAN | Linear pseudo-first-order | Ln(qe-qt) vs t | 0.009205. | 0.9497 |
|  | Linear pseudo-second-order | tqt vs t | 0.011149 | 0.9954 |
| PAN/SiO2 | Linear pseudo-first-order | Ln(qe-qt) vs t | 0.012375. | 0.9791 |
|  | Linear pseudo-second-order | tqt vs t | 0.004343 | 0.9943 |
| PAN-SiO2(ES) | Linear pseudo-first-order | Ln(qe-qt) vs t | 0.01459. | 0.8556 |
|  | Linear pseudo-second-order | tqt vs t | 0.020719 | 0.9998 |

جدول4. مقادیر kL و RL بدست آمده از همبستگی غیر خطی معادلات ایزوترم تعادلی لانگمیر برای نانو الیافPANو PAN/SiO2 ، PAN-SiO2(ES)

| Langmuir qmaxKLCe1+KLCe | PAN | KL=4.6193 | RL=0.0072 | R2=1.3918 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PAN/SiO2 | KL= 2.89726 | RL =0.0114 | R2=1.09765 |
|  | PAN-SiO2(ES) | KL= 2.8853 | RL =0.0114 | R2=2.23574 |

جدول5. مقادیر kF و n بدست آمده از دو همبستگی غیر خطی معادلات ایزوترم تعادلی فروندلیچ برای نانو الیافPANو PAN/SiO2 ، PAN-SiO2(ES)

| Freundlich qe=KfCe1n | PAN | KF=8.2389 | n=6.9828 | R2=0.8174 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PAN/SiO2 | KF=9.99328 | n= 4.62945 | R2=1.95553 |
|  | PAN/SiO2(ES) | KF=12.0509 | n= 3.86647 | R2=2.11435 |

شکل 1.تصویرFESEM از نانوالیاف PAN

شكل2. برازش مقادیر qe بر حسب Ce توسط مدل فروندلیچ با داده های جذبی مالاشیت سبز

مراجع

- چالکشی امیری، م. (1383)، اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی. انتشارات دانشگاه پیام نور.

- Goldstein, B. D., Osofsky, H. J. and Lichtveld, M. Y., (2011). The Gulf oil spill. New England Journal of Medicine, 364(14), 1334-1348.

- Tian, Y., Su, B. and Jiang, L., (2014). Interfacial material system exhibiting superwettability. Advanced Materials, 26 (40), 6872-6897.

- Jiang, T., Guo, Z. and Liu, W., (2015). Biomimetic superoleophobic surfaces: focusing on their fabrication and applications. Journal of Materials Chemistry, 3(5), 1811-1827.

- Tong, Y., Chun, M. L., Jia, Hui H., Bin, Ch., Yuan, F. L. and Cheng, Zh. H., (2018). Ratiometrically Fluorescent Electrospun Nanofibrous Film as a Cu2+-Mediated Solid-Phase Immunoassay Platform for Biomarkers, Analytical Chemistry, 90(16), 9966-9974.

- Zhu, Y., Wang, D., Jiang, L. and Jin, J., (2014). Recent progress in developing advanced membranes for emulsified oil/water separation. NPG Asia Materials, 6(5), 101-119.

- Raza, A., Ding, B., Zainab, G., El-Newehy, M., Al-Deyab, S. S. and Yu, J., (2014). In situ cross-linked superwetting nanofibrous membranes for ultrafast oil–water separation. Journal of Materials Chemistry, 2(26), 10137-10145.

- Agarwal, S., Greiner, A. and Wendorff, J. H., (2013). Functional materials by electrospinning of polymers. Progress in Polymer Science, 38(6), 963-991.

- Ognibene, G., Gangemi, V., Urso, A., Purrello, R., Cicala, G. and Fragalà, M. E., (2018). Combined Approach to Remove and Fast Detect Heavy Metals in Water Based on PES−TiO2 Electrospun Mats and Porphyrin Chemosensors. ACS Omega, 3, 7182-7190.

- Nataraj, S.K., Yang, K.S. and Aminabhav, T.M., (2012). Polyacrylonitrile-based nanofibers -A state-of-the-art review. Progress in Polymer Science, 37, 487-513.