# بررسی خواص رئولوژیکی و ضربه سامانهی هیبریدی پلیپروپیلن /کوپلیمر اتیلن-بوتن /نانو کلسیم کربنات تولیدی با استفاده از محصولات تولیدی پتروشیمی مارون

# مریم کرمی* 1، علیاکبر زارع2، رضا شیبانی3

# 1 ایران، ماهشهر، ناحیه صنعتی ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (واحد ماهشهر)، کد پستی:  635171317

# 2ایران، ماهشهر، ناحیه صنعتی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (واحد ماهشهر)، کد پستی: 635171317

# 3ایران، ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی، سایت 2، پتروشیمی مارون، واحد تحقیق و توسعه، کد پستی:6358147139

٭maryam.karamiii93@gmail.com

چکیده

در این پژوهش نانو کامپوزیت‌های پلیپروپیلن/کوپلیمر اتیلن_بوتن/ نانو کلسیمکربنات به روش اختلاط مذاب تهیه شدند. هدف از انجام پروژه حاضر بررسی خواص مکانیکی و رئولوژیکی سامانهی هیبریدی پلیپروپیلن /کوپلیمر اتیلن-بوتن / نانوکلسیمکربنات بهمنظور دست‌یابی به فرمولاسیون بهینه و استحکام ضربه بالا جهت استفاده در گرید تزریقی سپر خودرو میباشد. خواص معجزه‌آسای نانو ذرات به‌کرات ثابت شده است، اما چالشهایی درزمینهی استفاده از این مواد وجود دارد. برخی از این چالشها نحوهی فرآیند پذیری آن‌ها و پخش نانو ذرات در ماتریس پلیمری به‌منظور دستیابی به خواص بهینه است. بنابراین، مطالعه رفتار رئولوژیکی و بررسی پاسخ ویسکوالاستیک از این منظر مهم است که قبل از عملی کردن فرمولاسیون باید فرآیند پذیری آن را بررسی گردد. ابتدا با استفاده از آزمون‌های رئولوژیکی خطی پخش کلسیم کربنات در ماتریس و آستانه‌ی تراوایی رئولوژیکی نمونه‌ها مورد مطالعه قرار گرفت. نتیجهی حاصل پخش خوب کلسیم در ماتریس مورد نظر بود. همچنین اثر افزودن نانو ذره بر روی خواص ضربهی نمونه‌ها مطالعه شد. نتایج آزمون ضربه نیز بهبود استحکام ضربه با افزایش درصد نانو ذرات را نشان داد.

کلید واژگان: نانو کامپوزیت، پلیپروپیلن، نانو کلسیم کربنات، رئولوژی

1- مقدمه

پلی‌پروپیلن یکی از پرکاربردترین پلاستیک‌ها است که به دلیل دارا بودن خواصی مانند عایق کننده، ثابت دی‌الکتریک کوچک، مقاومت شیمیایی و مدول بالا، به‌طور گسترده در صنعت و زندگی روزمره مورد استفاده قرار می‌گیرد[1]. بااین‌حال، کاربرد پلی‌پروپیلن تا حدی به دلیل نقص‌هایی مانند چقرمگی شکست ضعیف در برابر ضربه محدود شده است. اختلاط پلی‌پروپیلن با الاستومرها یکی از روش‌های مؤثر و رایج برای چقرمه سازی پلی‌پروپیلن است. لئو  [2] و همکارانش به بررسی خواص مکانیکی پلی‌پروپیلن چقرمه شده با اتیلن_پروپیلن رابر پرداختند. آن‌ها نشان دادند که افزودن رابر به‌طور چشمگیری استحکام ضربه را افزایش می‌دهد ولی باعث کاهش در استحکام تسلیم و استحکام خمشی می‌شود. کیوآیو [3] و همکارانش نشان دادند که اگرچه ضربه‌پذیری پلی‌پروپیلن از طریق اختلاط با الاستومرها به‌طور چشمگیری بهبود پیدا میکند، اما مدول الاستیک و استحکام کششی آلیاژهای پلی‌پروپیلن نسبت به پلی‌پروپیلن خالص کاهش می‌یابد. استفاده از ذرات نانو به‌منظور جبران کاهش خواص پلی‌پروپیلن ضروری است. محققان [4, 5] نشان دادند که نانو ذرات کلسیمکربنات برای بهبود خواص مکانیکی پلیپروپیلن می‌تواند مناسب باشد. الومی [6]و همکارانش به بررسی اثر افزودن نانو ذرات کلسیم کربنات به نانو کامپوزیت سه‌تایی پلیپروپیلن /اتیلن اکتن /نانو کلسیمکربنات پرداختند. نتایج آن‌ها نشان داد که با افزودن درصد نانو ذرات تا پنج درصد وزنی، استحکام ضربه نمونه‌ها نسبت به نمونه فاقد نانوذره افزایش یافته و همچنین مدول کششی نیز افزایش می‌یابد. برای رسیدن به خواص مطلوب با افزودن نانو ذرات در آلیاژها، پخش نانو ذرات در ماتریس پلیمری ضروری است. مطالعه‌ی خواص رئولوژیکی مذاب یکی از روش‌هایی است که می‌تواند برای بررسی سطح پراکندگی نانو ذرات در ماتریس پلیمر استفاده شود. چیفیدز [7]و همکارانش به بررسی خواص رئولوژیکی نانو کامپوزیت پلی‌پروپیلن /نانو کلسیمکربنات پرداختند و مشاهده کردند که مقدار مدول ذخیره، مدول اتلاف و ویسکوزیتهی مختلط نانو کامپوزیت‌ها از مقدار آنها در پلی‌پروپیلن خالص بیش‌تر است.

واحد کامپاندینگ پتروشیمی مارون، دارای چهار خط تولید با ظرفیت 15000 تن است که تاکنون به بهره‌وری کامل نرسیده است. همچنین در این پتروشیمی 84 گرید از پلی‌پروپیلن قابل تولید است. انجام پروژه حاضر در صنعت به‌منظور تکمیل زنجیرهی تولید محصولات پتروشیمی مارون در بخش پاییندستی و جلوگیری از خام فروشی می‌باشد. در این پروژه هدف به‌صورت دقیق‌تر به دست آوردن فرمولاسیون بهینه جهت استفاده در گرید تزریقی سپر خودرو می‌باشد.

2- بخش تجربی

مواد با ترکیب درصدهای از پیش تعیین شده، در ابتدا به‌منظور از بین بردن رطوبت موجود در ماده نانوکلسیمکربنات به مدت 12 ساعت در کوره با دمای 80 درجه سانتیگراد قرار داده شدند. سپس مواد به‌صورت خشک ترکیب شده، برای چند دقیقه به هم زده شده و سپس وارد کامپاندر شدند. برای تهیه‌ی نمونه‌ها از روش اختلاط مذاب استفاده شد. نانو کامپوزیت‌های هیبریدی با درصدهای مختلف نانوکلسیمکربنات به‌وسیلهی کامپاندر دو مارپیچه در دمای 190 درجهی سانتیگراد و سرعت 60 دور بر دقیقه به مدت 15 دقیقه تهیه شدند. در جدول 1 ترکیب درصد نمونه‌های تهیه شده نشان داده شده است. سپس نمونه‌ها در دستگاه پرس گرم تحت دمای 220 درجه‌ی سانتیگراد و تا فشار 150 بار در قالبهای استاندارد آزمون ضربه قالب‌گیری شدند. آزمون‌های رئولوژیکی خطی در حالت جاروب فرکانس در ناحیه‌ی ویسکوالاستیک خطی و در دمای210 درجه سانتی‌گراد انجام شدند.

جدول 1. نامگذاری نانو کامپوزیت‌ها و ترکیب درصد آنها

| نمونه | کد نمونه | پلیپروپیلن (wt%) | الاستومر(wt%) | نانوکلسیمکربنات(wt%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PP1 | 90 | 10 | 0 |
| 2 | PP2 | 87 | 10 | 3 |
| 3 | PP3 | 84 | 10 | 6 |
| 4 | PP4 | 80 | 10 | 10 |

3- نتايج و بحث

1-3: آزمون ضربه

نتایج آزمون ضربه در جدول 2 گزارش شده است. مقاومت ضربه نمونه‌ها با افزایش درصد وزنی نانو ذره افزایش می‌یابد و در نمونه PP4 به حداکثر مقدار خود میرسد که نشان دهنده پخش مناسب نانو ذرات در بستر پلیمر است.

جدول 2. استحکام ضربه نمونه‌ها

| کد نمونه‌ها | استحکام ضربه ( kj /m2) |
| --- | --- |
| PP1 | 12.73 |
| PP2 | 14.7 |
| PP3 | 21.2 |
| PP4 | 28.7 |

2-3: آزمون رئولوژیکی

شکل‌های 1 و 2 به ترتیب مدول ذخیره و مدول اتلاف برحسب فرکانس را برای نمونه‌های مختلف نشان می‌دهند. افزودن 10 درصد از ماده نانو باعث کاهش شیب نمودارها در فرکانس‌های پایین و رفتار غیر ترمینال می‌شود و هر دو مدول ذخیره و مدول اتلاف افزایش می‌یابند، که بیانگر رفتار شبه جامد می‌باشد. رفتار مسطح مشاهده شده در مدول ذخیره برای نمونهPP4 ، نشان‌دهنده‌ی شبکه سه بعدی تشکیل شده بین ماتریس /نانوذره و یا نانوذره /نانوذره می‌باشد. با افزایش درصد وزنی ماده نانو مدول اتلاف نیز بیش‌تر میشود. شکل 3 ویسکوزیته مختلط را برای نمونههای مختلف نشان می‌دهد. در نمونهی بدون ماده نانو و نمونه‌های دارای نانوذره با درصد کم، ویسکوزیته مختلط به سمت یک عدد ثابت میل می‌کند و نمونه رفتار ویسکوز نشان می‌دهد. با افزودن نانو ذره تا 10 درصد وزنی، در فرکانس‌های پایین شاهد انحراف نمودار به سمت بی‌نهایت هستیم که بیانگر تشکیل شبکه سه بعدی و رفتار شبه جامد می‌باشد.

شکل1. مدول ذخیره برحسب فرکانس برای نمونه‌های مختلف                       شکل2. مدول اتلاف برحسب فرکانس برای نمونه‌های مختلف

شکل3. ویسکوزیتهی مختلط برحسب فرکانس برای نمونه‌های مختلف

4- نتيجه‌گيری

در این پژوهش با هدف بالا بردن استحکام ضربهی آلیاژهای دوتایی پلی پروپیلن/کوپلیمر اتیلن_بوتن، نانو ذرات کلسیم کربنات به آن ها افزوده شد و تأثیر میزان آن بر خواص ضربه و خواص رئولوژیکی آلیاژ بررسی شد. مشاهده شد که با افزودن نانو تا ده درصد وزنی، استحکام ضربه افزایش یافت. همچنین افزایش مدول ذخیره، مدول اتلاف و ویسکوزیتهی مختلط را برای نانو کامپوزیت حاوی ده درصد وزنی نانوذره مشاهده کردیم.

مراجع

[1]  Liang, J.Z.,Li, R.K.Y., Tjong, S.C.,(1999). Effects of glass bead content and surface treatment on viscoelasticity of filled polypropylene/elastomer hybrid composites,  Polymer international, 48(11): p. 1068-1072.

[2]  Liu, G., Qiu, G.,(2013). Study on the mechanical and morphological properties of toughened polypropylene blends for automobile bumpers. Polymer Bulletin, 70(3): p. 849-857.

[3]  Qiu, G., et al.,(2003). Mechanical properties and morphology of polypropylene toughened with metallocene polymerized polyethylene elastomers, Polymer-Plastics Technology and Engineering, 42(1): p. 33-44.

[4]  Lin, Y., et al.,(2008). High impact toughness polypropylene/CaCO3 nanocomposites and the toughening mechanism. Macromolecules, 41(23): p. 9204-9213.

[5]  Elloumi, A., et al.,(2010), Thermomechanical properties of virgin and recycled polypropylene impact copolymer/CaCO3 nanocomposites. Polymer Engineering & Science, 50(10): p. 1904-1913.

]6[ Elloumi, A., S. Pimbert, and C. Bradai, Synergetic effect of polyolefin elastomer and CaCO3 particle on ternary nano-composite (polypropylene/polyolefin elastomers/calcium carbonate) behavior. Journal of Composite Materials, 2016. 50(7): p. 985-994.

]7  [Chafidz, A., et al., Rheological and mechanical properties of polypropylene/calcium carbonate nanocomposites prepared from masterbatch. Journal of Thermoplastic Composite Materials, 2016. 29(5): p. 593-622.

Polypropylene (PP)

ethylene-co-bulene

Percolation

Liu

Qio

Elloumi

Chafidz

Hot press

Platue