تولید تونر به روش پلیمریزاسیون امولسیونی درجا : بررسی تاثیر میزان ماده فعال سطحی

# مرضیه افشاری اسفیدواجانی  1، محسن نجفی*2، مریم عطایی فرد2

# 1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی قم، قم، ایران،

# 2 استادیار، گروه مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی قم، قم، ایران،

# 3دانشیار، گروه پژوهشي علوم و فناوري چاپ، مؤسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش، تهران، ایران،

٭najafi_mohsen@yahoo.com

چکیده:

در این پژوهش تونر الکتروفتوگرافی به روش پلیمریزاسیون امولسیونی در جا بر پایه ی مونومر های استایرن و بوتل اکریلات تولید گردیده و نحوه‎ی تاثیر میزان ماده‎ی فعال سطح بر اندازه‎ی ذرات، توزیع اندازه ذرات، خواص حرارتی و خواص رنگی محصول مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل نشانگر آن می باشد که روش پلیمریزاسیون امولسیونی ضمن دارا بودن درجه تبدل مطلوب واکنش، به خوبی قادر است خواص حرارتی، خواص رنگی و توزیع اندازه ذرات لازم را برای تونر ایجاد کند. با افزایش میزان ماده فعال سطحی کاهش اندازه ذرات مشاهده گردید  در حالیکه تاثیر چندانی بر روی دمای انتقال شیشه ای و خواص رنگی تونر تولید شده ایجاد نگردید.

کلید واژگان: تونر، پلیمریزاسیون امولسیونی درجا، اندازه ذرات، خواص رنگی

- مقدمه

صنعت چاپ در عرصه جهانی از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد. چاپ فرایندی است که طی آن نوع خاصی از جوهر به یک سطح منتقل شده و تصویری روی آن ایجاد میکند. چاپگرهایی که بر پایه تونر کار می کنند با توجه به کاربری آسان و عدم نیاز به تولید صفحات حامل تصویر، سرعت بالا و کیفیت بسیار بالا و مقرون به صرفه بودن مصارف گسترده ای در صنعت چاپ دارند. تونر پودری است، متشکل از رنگدانه و افزدونی‎ های که در بستری از پلیمر با خواص حرارتی و شیمیایی خاص در کنار یکدیگر قرار می گیرند.

پلیمر هایی که در تولید تونر مورد استفاده قرار می گیرند پلیمر های گرمانرمی هستند که می بایست در مرحله تثبیت تونر بر روی کاغذ چسبندگی مطلوبی ایجاد کنند[1,2]. این پلیمر ها از دسته پلیمرهای آمورفی می توانند باشند که دمای انتقال شیشه ای در محدوده 50 تا 70 درجه سانتیگرداد داشته باشد[3]. کوپلیمر استایرن با مونومر های اکریلیک و بوتادی ان و پلی استرها از جمله پلیمرهای مورد اشتفاده در تولید تونر می باشند [4]. متداولترین رنگدانه‎ای که در تولید تونر سیاه مورد استفاده قرار می‎گیرد، کربن سیاه یا دوده است که نسبت به سایر رنگدانه‎های سیاه ثبات نوری و حرارتی و قیمت بسیار مناسب‎تری دارد[1,2] .

روش های تولید تونر به دو دسته فیزیکی و شیمیایی تقسیم می شوند که در روش های فیزیکی اجزاء مختلف جداگانه تهیه شده و سپس با یکدیگر مخلوط می گردند. در روش های شیمیایی عموما واکنش پلیمریزاسیون درحضور دیگر اجزاء تونر انجام میگیرد. روش های پلیمریزاسیون تعلیقی و امولسیونی می توانند در این راستا استفاده گردند. از آنجا که یکی از پارامتر های مهم در خواص تونر اندازه ذرات و توریع آن می باشد، روش های پلیمریزاسیون درجا با توجه به قابلیت هایی که در کنترل توزیع اندازه ذرات دارند، نسبت به روش های فیزیکی می توانند ارجح و به صرفه تر باشند که تا کنون کمتر مورد توجه قرار گرفته اند [5].

از آنجا که در روش پلیمریزاسیون امولسیونی قابلیت رسیدن به درصد تبدیل های بالا، کنترل ترکیب درصد ها در واکنش های کوپلیمریزاسیون و هم چنین رسیدن به اندازه ذرات و توزیع اندازه ذرات به راحتی امکان پذیر می باشد در این پژوهش با استفاده از روش پلیمریزاسیون امولسیونی درجا سعی در تولید تونر گردیده است. دراین راستا تاثیر میزان ماده فعال سطحی بر خواص تونر حاصل نیز مورد بررسی قرار گرفت.

- بخش تجربی

2-1- مواد اولیه مورد استفاده

در این پژوهش از مونومرهای استایرن و بوتیل اکریلات با گرید صنعتی استفاده گردید که قبل از استفاده جهت عاری سازی عوامل بازدارننده آن با محلول سود حذف گردید. از کربن سیاه Degussa (Germany) به عنوان رنگدانه، آمونیم پرسولفات، سدیم دودسیل سولفات، سدیم بی کربنات و هیدروکینون محصول شرکت Merck به ترتیب به عنوان شروع کننده، ماده فعال سطحی، بافر و متوقف کننده واکنش و از آب مقطر یون زدایی شده نیز به عنوان بستر واکنش استفاده شده است. در جدول 1 فرمولاسیون نمونه ای تهیه شده در این پژوهش نشان داده شده است.

جدول 1. فرمولاسیون نمونه های تهیه شده (واحد مقادیر گرم می باشد)

| نام ماده | نمونه 1 | نمونه 2 |
| --- | --- | --- |
| استایرن | 40 | 40 |
| بوتیل آکریلات | 10 | 10 |
| آمونیم پرسولفات | 0.2 | 0.2 |
| سدیم دودسیل سلفات | 1 | 1.2 |
| سدیم بی کربنات | 0.2 | 0.2 |
| کربن سیاه | 2 | 2 |
| آب | 150 | 150 |

2-2- روش تهیه نمونه ها

واکنش ها در یک بالن چهار دهانه تحت رفلاکس و جریان پیوسته نیتروژن در دمای 75 در جه سانتیگراد انجام شده اند. برای مخلوط کردن اجزاء در طول واکنش نیز از یک همزن مکانیکی با سرعت 400 دور بر دقیقه استفاده گردید. در ابتدا پیش اختلاط  آب، سورفکتانت و کربن سیاه با استفاده از مخلوط کن مکانیکی با سرعت بالا انجام گرفت، سپس مخلوط بدست آمده به بالن اضافه گردید. در ادامه بافر و شروع کننده به بالن اضافه گردید. افزودن مخلوط مونومرها به بالن به صورت نیمه پیوسته و طی 1 ساعت صورت گرفت و نهایت واکنش بعد از 4 ساعت از شروع متوقف گردید. جهت تعیین میزان پیشرفت واکنش در طول واکنش نمونه گیری هایی صورت گرفته و با افزودن بازدارنده به نمونه ها و خشک کردن آنها درصد تبدیل مونومر ها تعیین گردید. در انتها لاتکس بدست آمده تا دمای اتاق خنک شد و سپس به منظور حذف عوامل واکنش نداده شسته و خشک گردید.

- بحث و نتایج

با استفاده از روش وزن سنجی نمونه ها، درصد تبدیل واکنش در طول زمان محاسبه گردید. نتایج مربوط به درصد تبدیل واکنش ها برای واکنش ها بعد از گذشت 3 ساعت مقادیر 85% و 87% را به ترتیب برای دو نمونه نشان داد. برای تعیین دمای انتقال شیشه ای نمونه های سنتز شده، از آزمون گرماسنجی روبشی تفاضلی (DSC) استفاده گردید. این آزمون برای حدود 10mg از نمونه و با سرعت گرمایش 10 درجه سانتیگراد بر دقیقه از دمای محیط تا دمای 100 درجه سانتیگراد انجام گرفت. دمای انتقال شیشه ای بدست آمده برای دو نمونه حدود 70 درجه سانتیگراد بودند.

برای اندازه گیری توزیع اندازه ذرات نمونه ها از دستگاه Particle Size Analayzer با محدوده اندازه گیری 0.02 تا 2000 میکرون استفاده گردید. شکل 1 منحنی های توزیع اندازه ذرات نمونه های تهیه شده را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می گردد نمونه 1 در مقایسه با نمونه دوم از توزیع اندازه ذرات بزرگتری برخوردار بوده و همچنین دارای توزیع باریکتری می باشد. دلیل این تفاوت به میزان ماده فعال سطحی مرتبط می باشد که هر چقدر این جزء در پلیمریزاسیون های امولسیونی بیشتر باشد، میزان مایسل ها بیشتر بوده و بنابراین در مراحل ابتدایی واکنش هسته گذاری بیشتری رخ می دهد که باعث افزایش تعداد ذرات پلیمری در انتهای کار خواهد بود[6] .

شکل 1. توزیع اندازه ذرات نمون های تهیه شده

جهت تعیین خواص رنگی نمونه های تهیه شده از آزمون رنگ سنجی و تعیین مختصات رنگی نمونه ها در سیستم L*a*b* استفاده گردید.  در این آزمون L* نشان دهنده میزان روشنایی، a* نشان دهنده محور قرمز-سبز و b* نشان دهنده محور زرد-آبی می باشد. در جدول 2 نتایج این آزمون برای دو نمونه آورده شده است.

جدول 2. مختصات رنگی نمونه های تهیه شده

| ردیف | L* | a* | b* |
| --- | --- | --- | --- |
| نمونه 1 | 25.89 | -0.27 | -098 |
| نمونه 2 | 23.98 | -0.32 | -0.80 |

- نتیجه‎گیری

در این پژوهش هدف نشان دادن قابیلیت روش پلیمریزاسیون امولسیونی درجا به عنوان یک روش شیمیایی در تهیه تونر ها بود. نتایج حاصل نشانگر آن بود که مهمترین ویژگی های مورد نظر برای یک تونر که عبارتند از دمای انتقال شیشه ای در محدوده دمای 50 تا 70 درجه سانتیگراد و توزیع اندازه ذرات نسبتا باریک و در محدوده 0.1 تا 1 میکرون به خوبی قابل دست یابی می باشد. در کنار این قابلیت رسیدن به درصد تبدیل های بالا در حین واکنش پلیمریزاسیون از دیگر مزایای این روش است. میزان ماده فعال سطحی به عنوان متغیر مورد مطالعه در این پژوهش بیشترین تاثیر را بر روی متوسط اندازه ذرات و توزیع آن دارا می باشد و با افزایش مقدار آن ضمن کوچکتر شدن اندازه ذرات توزیع اندازه ذرات نیز پهن تر می گردد.

مراجع

- عبادی,مونا ،عطایی فرد،مریم، 1391،"تولید تونر چاپگر لیزر جت به روش تجمع امولسیونی"، مطالعات در دنیای رنگ، 2(3): 48-41.

- بابایی، بهاره، نجفی، محسن، عطایی فرد، مریم، 1398، "تولید تونر چاپگرهای لیزر جت به روش پلیمریزاسیون امولسیونی درجا، مطالعات در دنیای رنگ، 9 (2)، 53-64.

- DeMejo,L.P., Massa, D.J., Wesson, J., Wilson, J.C., 1990, "Influence of rheology and molecular architecture on the fusing behavior of toners", Hard Copy and Printing Materials, Media, and Processes (Vol. 1253, pp. 85-95), International Society for Optics and Photonics,.

- Rosen,M., Ohta, N., 2018,"Color desktop printer technology", CRC Press.

- Hasegawa, J., Yanagida, N., Tamura, M, 1999, "Toner prepared by the direct polymerization method in comparison with the pulverization method", Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 153(1-3), pp. 215-220.

- Zang, Y., Han, M., Ye, A., Ding, Y., 2017, "Preparation of nano‐encapsulated polyethylene wax particles for color toner by in situ emulsion polymerization", Journal of Applied Polymer Science, 134(2).