# بررسی ساختاری و عملکردی دو غشای کامپوزیت فیلم نازک آمیدی به منظور جداسازی نمکهای دو ظرفیتی

# بهناز قلاوند1 و غلامعلی کوهمره2

1دانشجو، دانشکده شیمی، دانشگاه اصفهان

2 دانشیار، دانشکده شیمی، دانشگاه اصفهان

٭ g.a.koohmareh@sci.ui.ac.ir

چکیده

در این تحقیق دو نوع غشای نانوفیلتراسیون (NF) به منظور نرم شدن آب تهیه شده و سپس با هم مقایسه گردیدند. غشاهای نانوفیلتراسیون عموماً از  طریق پلیمریزاسیون بین سطحی، که به طور کلی برای آماده سازی غشاهای کامپوزیت فیلم نازک به کارگرفته شدهاند ساخته میشوند. از آنجایی که یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر کارایی غشا ساختار مونومرهای به کار گرفته شده در ساخت غشای TFC است، در این پژوهش از دو دیآمین متفاوت برای ساخت غشا استفاده شده است. غشای TFC از طریق پلیمریزاسیون بین سطحی N- (2- آمینو اتیل)- پیرازین (EAP) و یا دی آمین آمیک اسید (DAAA) با تری مزوئیل کلراید (TMC) ساخته شد. از طیفسنجی مادون قرمز تضعیف شده (ATR-IR) به منظور شناسایی ساختار شیمیایی سطح و از میکروسکوپ نیروی اتمی نیز برای مطالعهی مورفولوژی استفاده شد. به علاوه میزان آبدوستی غشا توسط اندازهگیری زاویهی تماس تعیین شد. در نهایت عملکرد غشا توسط فیلتراسیون جریان عبوری محلول Na2SO4 (1 g/L) در فشار 10 بار مورد بررسی قرار گرفت.

کلید واژگان: نانو فیلتراسیون، غشای کامپوزیت فیلم نازک، پلیمریزاسیون بین سطحی، N- (2- آمینو اتیل)- پیرازین، دی آمین آمیک اسید.

1- مقدمه

نانوفیلتراسیون یک فرایند بین اسمز معکوس و الترافیلتراسیون است. به دلیل اینکه این غشا دارای فشار عملیاتی پایین، شار بالا، قابلیت حذف نمکهای با ظرفیت بالا و سرمایهگذاری پایین است، از این روش برای کاربردهای مختلفی مانند نرم شدن آب، حذف رنگ، کاهش میزان اکسیژن خواهی شیمیایی (COD) و کاهش میزان اکسیژن خواهی بیولوژیکی (BOD) استفاده میشود ]1[.

غشاهای نانوفیلتر عموماً با استفاده از پلیمریزاسیون بین سطحی که برای تهیهی غشاهای کامپوزیت فیلم نازک به کار میرود، ساخته میشوند ]2[. در این روش یک فیلم بسیارنازک به عنوان لایهی جداکننده روی یک لایهی متخلخل (معمولاً از جنس پلی سولفون و پلی اتر سولفون) تشکیل میگردد ]3[. لایهی نازک بالایی که در طی یک فرایند پلیمریزاسیون بین سطحی دو فاز غیر قابل امتزاج، تهیه میشود، در برابر مولکولهای آب نفوذپذیر بوده در حالیکه به یونهای نمک اجازهی عبور را نمیدهد.

از آنجایی که عملکرد غشاهای کامپوزیتی بسته به نوع مونومرهای مورد استفاده در پلیمریزاسیون بین سطحی و درجهی شبکهای شدن ساختار پلیآمید، متفاوت است، داشتن درک درستی از اثرات مونومرهای مختلف، بر روی خواص غشای کامپوزیت به منظور تهیهی غشایی با عملکرد بالا ضروری است ]4[.

با توجه به تأثیر چشمگیر خواص شیمیایی و فیزیکی سطح غشا بر عملکرد آن، انجام مطالعات شناسایی غشاها درک روشنتری از کارایی آنها فراهم میکند. به دلیل تشکیل بسیار سریع (در حد چند ثانیه) لایهی پلی آمیدی و ضخامت اندک فیلم، شناسایی و بررسی آن با چشم تقریباً غیر ممکن است. به این منظور از روشهای آنالیز سطح استفاده میشود. روش طیفسنجی مادون قرمز در حالت انعکاس کلی تضعیف شده (ATR-IR) یک روش مناسب جهت شناسایی گروههای عاملی سطح میباشد. همچنین تشکیل این لایهی نازک با چنین سرعت بالایی، موجب ایجاد یک سطح ناهمگون میگردد؛ بنابراین زبري آن از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که هم بیانگر سطح فعال غشا بوده و هم اینکه در فرآیند گرفتگی غشا نقش مهمی دارد. آزمون میکروسکوپ نیروي اتمی (AFM) در حالت تماسی میتواند میزان زبري سطح و همچنین تصویر توپوگرافیک سطح غشا در ابعاد نانومتري را فراهم نماید.

در این پژوهش دو غشای پلی آمیدی از طریق پلیمریزاسیون بین سطحی ساخته شده و خواص فیزیکی و شیمیایی آنها به وسیلهی ATR-IR و AFM مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین با استفاده از یک سل آزمون غشا، عملکرد آنها بررسی گردید.

2- بخش تجربی

2-1- مواد شیمیایی مصرفی

در این پژوهش از مواد زیر در تهیهی غشا استفاده شده است: غشا نامتقارن پلی سولفون، دی متیل فرمامید (DMF)، N- (2- آمینو اتیل)- پیپرازین (EAP)، دی آمین آمیک اسید (DAAA)، تری مزوئیل کلراید (TMC)، هگزان، سدیم هیدروکسید و نمک سدیم سولفات.

2-2- ساخت غشای نانوفیلتراسیون

غشای نانوفیلتراسیون مورد نظر از طریق پلیمریزاسیون بین سطحی EAP و یا DAAA با TMC تهیه گردیده است. محلول آبی از مونومر EAP و یا DAAA تهیه شد سپس زیر لایه پلی سولفون را درون محلول غوطهور کرده و اجازه داده میشود مونومرهای موجود در فاز آبی زمان کافی برای نفوذ به داخل حفرات غشا را داشته باشند. پس از این مدت غشا را از فاز آبی خارج کرده و زیر لایه به درون محلول آلی که از انحلال مونومر TMC در هگزان تهیه گشته بود،  فرو برده شد. در این مرحله مونومرهای فاز آبی و آلی در سطح مشترک دو فاز وارد واکنش شده و غشای پلیآمید شکل میگیرد. در نهایت برای خروج کامل حلال آلی و افزایش درجهی شبکهای شدن، غشا درون آون قرار داده میشود.

2-3- سامانهی آزمایشگاهی

در این مطالعه از یک سامانهی آزمایشگاهی نانوفیلتراسیون که به صورت پیوسته کار میکند، استفاده گردیده است. شکل (1) شماتیکی از این سامانه را نشان میدهد. عملکرد غشا در فشار bar 10 در این سل با جریان عرضی مورد ارزیابی قرار گرفته شد. غلظت محصول خوراک Na2SO4، ppm 1000 (g/lit 1) در 5/6PH= بود. به منظور بررسی میزان نمکزدایی غشای لایه نازک از رابطهی (1) استفاده شد.

(1)R(%)=1-CpCf×100

که در این رابطه Cp و Cf به ترتیب غلظت محلول نمک در جریان تراوشی و خوراک است.

شکل 1. شماتیک سامانهی آزمایشگاهی

3- نتايج و بحث

#### 3-1- میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)

تصاویر AFM حاصل از این غشاها در سایز اسکن  µm10 µm × 10 در شکل (2) نشان داده شده است. دادههای زبری سطح غشاها با استفاده از نرمافزار DME-SPM نسخهی 1.2.4.2 محاسبه شده و در جدول (1)  آورده شده است. مقایسهی زبری سطح در دو غشای لایه نازک این مطلب را بیان میکند که غشای DAAA -TMC دارای زبری بیشتری نسبت به AEP-TMC است. دلیل این موضوع را میتوان در ساختار فضایی مونومرها پیدا کرد (شکل 3). ساختار فضایی مونومر DAAA دارای پستی و بلندی بیشتری نسبت به AEP است، این پستی و بلندی در مونومر سبب ایجاد فراز و نشیبهای بیشتری در سطح شده و زبری بیشتر افزایش مییابد.

شکل 2. تصاویر AFM مربوط به سطح غشاها. الف) غشای لایه نازک AEP-TMC  ب) غشای لایه نازک  DAAA -TMC

جدول 1. دادههای زبری سطح غشاها

| نوع غشا | Sa (nm) | Sq (nm) | Sz (nm) |
| --- | --- | --- | --- |
| (DAAA-TMC) | 5/101 | 132 | 531 |
| (AEP-TMC) | 25/68 | 25/89 | 5/515 |

شکل 3. ساختار فضایی مونومر AEP و DAAA

3-2- زاویهی تماس (CA)

مقایسهی میزان آبدوستی غشای حاصل از پلیمر شدن DAAA و TMC با غشای حاصل از پلیمر شدن AEP و TMC نشان دهندهی آبدوستی بیشتر غشای اول است. حضور آمین نوع سوم و کربوکسیلیک اسید در ساختار  DAAAسبب تبادل هیدروژن بین این دو گروه شده و به تشکیل آمونیوم منجر میشود که میزان آبدوستی سطح را افزایش میدهد (شکل4).

شکل 4. نتایج زاویهی تماس الف) غشای لایه نازک AEP-TMC  ب) غشای لایه نازک  DAAA –TMC

3-3- اندازهگیری عملکرد غشا

در نهایت عملکرد غشاهای ساخته شده در شرایط یکسان در فشار bar 10 مورد ارزیابی قرار گرفت، میزان شار عبوری از غشا،TMC-AEP   (L/h.m2) 1/30 و میزان دفع نمک Na2SO4  % 3/89 و برای غشاTMC-DAAA  (L/h.m2) 2/34 و میزان دفع نمک Na2SO4  % 6/92 بدست آمد.

4- نتيجه‌گيری

غشاهای کامپوزیت لایه نازک پلیآمیدی نانوفیلتراسیون، غشاهای 3 لایهای هستند که لایهی پلیآمیدی نقش اساسی در جداسازی دارد. از آنجایی که ساختار لایه پلیآمیدی و ویژگیهای آن تاًثیر بسیار زیادی بر عملکرد غشا دارد، دراین تحقیق از دو مونومر EAP و DAAA به منظور ساخت غشا استفاده شد. لایهی پلیآمیدی از طریق پلیمریزاسیون بین سطحی این دو مونومر با TMC  در دو فاز غیر قابل امتزاج تشکیل شد و در نهایت مورد بررسی قرار گرفته شد.  سطح غشای حاصل از پلیمر شدن DAAA با TMC زبری بالاتر و آبدوستی بیشتری نشان داد و عملکرد بهتری در شرایط یکسان داشت.

مراجع

[1] Frank, M., Bargeman, G., Zwijnenburg, A., & Wessling, M. (2001). Capillary hollow fiber nanofiltration membranes. Separation and Purification Technology, 22-23, 499-506.

[2] Lu, X., Bian, X., & Shi, L. (2002). Preparation and characterization of NF composite membrane. Journal of Membrane Science, 210(1), 3-11.

[3] Verassimo, S., Peinemann, K. V., & Bordado, J. (2006). Influence of the diamine structure on the nanofiltration performance, surface morphology and surface charge of the composite polyamide membranes. Journal of Membrane Science, 279(2), 266-275.

[4] Agboola, O., Maree, J., & Mbaya, R. (2014). Characterization and performance of nanofiltration membranes: review. Environ Chem Lett, 12, 241-255.

…

-Chemical Oxygen Demand

- Biological Oxygen Demand

- N,N-dimethyl formamide

1 - Contact Angle