ترجمه متن انگليسي چكيده پايان‌نامه

در اين پايان‌نامه، برای تهيه رزين اپوكسي با عملكرد بالا جهت مقاومت خوردگي و شيميايي و همچنين از پلي‌زانتون آميد به عنوان عامل پخت رزین اپوکسی برپایه بیس فنل A(DGEBA)و ترکیب DGEBA با نانوذره آهن‌عامل‌دار شده استفاده شد. عملكرد خوردگی فولاد زنگ‌نزن پوشش داده شده به وسيله اپوكسي با استفاده از آزمايشات پلاريزاسيون پتانسيوديناميك و اندازه‌گيري كاهش وزن بر‌اساس غوطه‌ور سازي در محيط‌هايNaCL5/3% و آب‌دريا انجام شد.

نتايج نشان داد كه رزين‌اپوكسي پخت شده با پلي‌زانتون‌آميد تمايل كمي به خوردگي دارند. علاوه براین،رزین اپوکسی پخت شده دارای 5% نانوذره آهن عامل‌دار شده با پوشش5% نسبت به رزین بدون پوشش فعالیت ضد خوردگي بيشتری دارد. نتايج نشان داد كه نانوذره آهن عامل‌دار شده با فعاليت ضد خوردگي رزين اپوكسي را بهبود مي‌بخشد.

Abstract

In this study, to prepare a high-performance epoxy resin with chemical and corrosion stability, Poly(xanthone-amide) was used to cure diglycidylether of bisphenol-A (DGEBA)-based epoxy resin and blend of DGEBA with functionalized Fe3O4 nanoparticles. The corrosion performance of epoxy coated carbon steel was examined by potentiodynamic polarizationand weight loss measurements, along with immersion test in, 3.5% NaCl solution and seawater. The results showed that epoxy resins cured with Poly(xanthone amide) had low tendency to corrosion. In addition, the cured epoxy resin containing 5% Fe3O4 had higher anticorrosion activity than bare DGEBA system. The results showed that functionalized Fe3O4 nanoparticles improved anticorrosion activity of the resin.