بررسی سینتیک جمع شدگی در رزین BisGMA/TEGDMA حاوی نانوذرات POSS 
اصلاح شده

محمدرضا عباسی*و1، محمد عطایی1، مجید کریمی1

1 گروه علوم پایه، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، تهران، ایران

* m.abbasi@ippi.ac.ir

چکیده:

در این تحقیق میزان جمع شدگی رزین پایه کامپوزیت دندانی حاوی ذرات POSS اصلاح شده مورد بررسی قرار می گیرد. در این بررسی POSS دارای هشت شاخه متاکریلاتی اصلاح شده است تا بتواند به عنوان کمک آغازگر مورد استفاده قرار گیرد. هدف از انجام این تحقیق، بررسی  رفتار جمع شدگی رزین پلیمری حاوی POSS عامل داردر طی پلیمریزاسیون نوری و مقایسه آن با نمونه فاقد این نانو ذره است. پس از بررسی رفتار جمع شدگی مشاهده شد که رزین حاوی نانوذره، میزان جمع شدگی کمتر و همچنین سرعت جمع شدگی پایین تری نیز نسبت به رزین رایج قابل استفاده در کامپوزیت های دندان پزشکی دارد.

کلید واژگان: POSS، کامپوزیت دندانی، نانو ذره، آغازگر نوری، کمک آغازگر، جمع شدگی

1- مقدمه

منومر های دی متاکریلاتی با وزن مولکولی بالا معمولاً به دلیل مقاومت بالا و جمع شدگی کم به عنوان فاز ماتریس در کامپوزیت ها و چسب های ترمیمی دندانی به کار می روند. جمع شدگی پلیمریزاسیون یکی از مشکلات مهم کامپوزیت های دندانی است. امروزه کاربرد کامپوزیت های دندانی به وسیله استحکام پیوند میان کامپوزیت و عاج محدود می شود. استحکام پیوند فاز میانی به طور موثری به وسیله جمع شدگی ناشی از پلیمریزاسیون لایه چسب تعیین می شود[1]. جمع شدگی و تنش جمع شدگی دلیل اصلی برای از بین رفتن و تضعیف استحکام پیوند فصل مشترک کامپوزیت ترمیمی و دندان است.

کامفورکینون پر استفاده ترین آغازگر در کامپوزیت های رزینی دندانی است. کامفورکینون به عنوان یک آغازگر نوری نوع دو نوریش، به یک عامل کاهنده جهت تولید موثر رادیکال آزاد برای شروع پلیمریزاسیون مواد رزینی پخت شونده نوری، نیاز دارد. به دلیل مورد قبول بودن کلینیکی آمین های نوع سوم، از آن ها به عنوان عامل کاهنده استفاده می شود اما پس از مدت طولانی رنگ این کامپوزیت ها زرد می شود[2].

ترکیبات الیگومری سیل سزکویی اکسان (POSS) در سال های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کردهاند. این ترکیبات کوچکترین ساختارهای سیلیکایی هستند که در ترکیبات آلی همانند رزینها و پلیمرها به خوبی قابل پخش هستند. یکی از مهمترین مزایای مولکولی بودن سیل سزکویی اکسان الیگومری چندوجهی همین قابلیت پخش شدن آنهاست. به دلیل عدم وجود این قابلیت در نانوذرات معدنی دیگر ، پراکنده کردن آنها در ماتریس پلیمری دشوار است. ترکیبات الیگومری سیل سزکویی اکسان چند وجهی از واکنش تراکمی ترکیبات سیلانهای آلی ایجاد میشوند[3].

به طور معمول در رزین های دندانی از 2- (دی متیل آمینو) اتیل متاکریلات به عنوان عامل کاهنده استفاده می کنند زیرا این منومر وارد ساختار زنجیر شده و از سمیت گروه آمینی نوع سوم آن کاسته می شود. در این تحقیق از نوعی POSS حاوی گروه های آمینی به عنوان کمک آغازگر و همچنین عامل شبکه ای کننده استفاده می شود (شکل1). اثر این منومر بر روی میزان جمع شدگی مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق یک گروه آمینی نوع سوم بر روی تعدادی از شاخه های POSS جایگزین شد. علت این جانشینی عملکرد این نوع آمین به عنوان کمک آغازگر است.

شکل 1 – ساختار POSS مورد استفاده در این تحقیق

2- بخش تجربی

نمونه سازی ها طبق جدول 1 انجام شد. پس از آماده سازی نمونه ها، آزمون با روش دیسک متصل که توسط پروفسور Watts و Cash [4] توسعه یافته است، برای اندازه گیری میزان جمع شدگی انجام شد. در این روش آزمون حلقه ای برنجی به قطر تقریبی 16 میلی متر و ضخامت یک میلیمتر بر روی یک لام شیشه ای (ضخامت 3 میلی متر) به گونه ای که وسط لام شیشه ای با مرکز حلقه یکسان باشد چسبانده شد. حلقه مومی (پارافینی )به قطر تقریبی 7 میلیمتر تهیه شد و در وسط حلقه برنجی قرار گرفت. بعد از هم ارتفاع شدن حلقه مومی با حلقه برنجی، لام شیشه ای رویی برداشته شد. نمونه در داخل حلقه مومی ریخته شد و یک لامل شیشه ای منعطف با ضخامت حدود 2/0 میلی متر و ابعاد 18 × 18 میلیمتر بر روی حلقه برنجی قرار گرفت. در مرحله ی بعد نوک تیز دستگاه به گونه ای بر روی نمونه تنظیم شد که در وسط لام (که با مرکز حلقه برنجی و حلقه پارافینی یکسان است) قرار گیرد. سپس نمونه ها با استفاده از دستگاه پخت نوری به مدت 40 ثانیه و در معرض تابش نور مرئی با طول موج 450 الی 500 نانومتر قرار داده شدند. میزان کرنش جمع شدگی به طور پیوسته تا زمان 1200 ثانیه پس از آغاز نور دهی اندازه گیری شد. با مشتق گیری عددی از داده های کرنش جمع شدگی بر حسب زمان، منحنی سرعت کرنش جمع شدگی به دست آمد . با توجه به این نمودار ها حداکثر سرعت کرنش جمع شدگی، زمان رسیدن به این حداکثر سرعت و درصد کرنش جمع شدگی پس از قطع تابش نور تا1160  ثانیه برای نمونه های جدول 1 محاسبه و مقایسه شد. این آزمون برای هر نمونه 5 بار تکرار شد و در تحلیل و مقایسه آماری نتایج از نرم افزار های SPSS و روش آنالیز واریانس یک سویه و آزمون توکی  در حد معنی دار برابر 05/0 استفاده شد.

جدول1 : رزین های تهیه شده جهت انجام تست کرنش جمع شدگی

| میزان آمین مصرفی در مول برابر با CQ (phr) | نوع آمین مصرفی | CQ (phr) | BisGMA/ TEGDMA (70/30) (phr) | نام |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5/0 | DMAEMA | 5/0 | 100 | BT |
| 78/0 | اصلاح شدهPOSS | 5/0 | 100 | BTP |

3- نتایج و بحث:

پس از انجام تست کرنش جمع شوندگی نتایج این تست در طول مدت 1200 ثانیه و با تکرار 5 بار به صورت زیر درآمد (شکل 2). در هر نمونه، میزان کرنش جمع شدگی بیشینه محاسبه شد (در t=1200s ) و  برای بررسی در نمودار شکل 3 آورده شد. شکل 4 سرعت تغییر کرنش جمع شدگی آورده است که میتوان اثرات ژل شدگی و شیشه ای شدن را مشاهده کرد.

شکل2 – نمودار کرنش جمع شدگی بر حسب زمان

شکل 3 - تغییرات سرعت کرنش جمع شدگی با زمان

با توجه به نتایج به دست آمده طبق شکل 2، بیشینه میزان جمع شدگی و بیشینه سرعت جمع شدگی با افزودن نانوذره POSS به رزین کاهش چمشگیری پیدا کرده است. کاهش بیشینه میزان جمع شدگی برابر 9/0 درصد است و همچنین نقطه شیشه ای شدن نیز در نمونه حاوی POSS دیرتر اتفاق می افتد (P<0.05).

جمع شدگی در کامپوزیت های دندانی فرایندی است که به خاطر تبدیل پیوند های بین مولکولی واندروالس به کوالانسی در حین پلیمریزاسیون نوری اتفاق می افتد. طول پیوند های کوالانسی کوتاه تر از پیوند های واندروالس است. همانگونه که جمع شدگی به دلیل پلیمریزاسیون اتفاق می افتد، می تواند الگوی پلیمریزاسیون را نیز پیروی کند.

ترکیب شیمیایی رزین ماتریس تأثیر قوی بر روی تنش جمع شدگی، سرعت واکنش پلیمر شدن دارد. با اصلاح رزین کامپوزیت بدون کاهش درجه تبدیل، جمع شدگی تا حدودی می تواند کاهش یابد[5]. اندازه جمع شدگی پلیمر به تحرک، جرم مولکولی و عاملیت منومر ها بستگی دارد. در مونومر ها با عاملیت یکسان، جمع شدگی با افزایش جرم مولکولی کاهش می یابد [6]. بنابراین اگر منومری با وزن مولکولی بالاتر از BisGMA همانند POSS با وزن مولکولی حدود 1600 گرم بر مول وارد ساختار شود، جمع شدگی  کمتر از منومر های با وزن مولکولی پایین می شود.

4- نتیجه گیری :

در این مطالعه اثر افزودن نانوذره POSS اصلاح شده بر میزان جمع شدگی رزین های دندانی بررسی و با نمونه کنترل (فاقد نانوذره) مقایسه شد. رفتار جمع شدگی الگویی مشابه با پلیمریزاسیون رادیکالی دارد. افزودن نانوذره سنتز شده در رزین پایه کامپوزیت دندانی باعث کاهش میزان جمع شدگی شد. نتایج نشان داد که با افزودن نانوذره میزان  جمع شدگی و سرعت جمع شدگی کاهش می یابد، که این کاهش یافتن، باعث تغییر در پارامتر های پلیمریزاسیون همچون نقطه شیشه ای شدن، سرعت پلیمریزاسیون و نقطه ژل شدن می شود.

مراجع :

[1]Garska B, Tabatabai M, Fischer U, Moszner N, Utterodt A, Ritter H. Methacrylated calix[4]arene phosphonic acids as functionalized crosslinker for radical polymerization. Polym Int 2012;61:1061–6. doi:10.1002/pi.4205.

[2]De Oliveira DCRS, Rocha MG, Gatti A, Correr AB, Ferracane JL, Sinhoret MAC. Effect of different photoinitiators and reducing agents on cure efficiency and color stability of resin-based composites using different LED wavelengths. J Dent 2015;43:1565–72. doi:10.1016/j.jdent.2015.08.015.

[3]Phillips SH, Haddad TS, Tomczak SJ. Developments in nanoscience: polyhedral oligomeric silsesquioxane (POSS)-polymers. Curr Opin Solid State Mater Sci 2004;8:21–9.

[4]Watts DC, Marouf AS, Al-Hindi AM. Photo-polymerization shrinkage-stress kinetics in resin-composites: Methods development. Dent Mater 2003;19:1–11. doi:10.1016/S0109-5641(02)00123-9.

[5]Atai M, Watts DC, Atai Z. Shrinkage strain-rates of dental resin-monomer and composite systems. Biomaterials 2005;26:5015–20. doi:10.1016/j.biomaterials.2005.01.022.

[6]Ellakwa A, Cho N, Lee IB. The effect of resin matrix composition on the polymerization shrinkage and rheological properties of experimental dental composites. Dent Mater 2007;23:1229–35. doi:10.1016/j.dental.2006.11.004.

One way ANOVA

Tukey test